## Slide 1
REPASO CLASE PREVIA: DISMUTACIÓN
Cl2 + 2e-  2Cl- E0 = 1.358 V
2ClO- + 2H2O + 2e-  Cl2 + 2OH- E0 = 0.421 V
Reacción global: 2Cl2 + 2OH-  2ClO- + 2Cl- + 2H2O E0 = 0.937 V
pH =0
pH = 14

## Slide 2
REPASO CLASE PREVIA: CELDAS DE MERCURIO
Ejercicio: cuánto vale el potencial de esta celda?
2Cl- ↔ Cl2 + 2e-
Na+(aq) + Hg + e- ↔ NaHg

## Slide 3
1) 2Cl- ↔ Cl2 + 2e- E = 1.36 V
2) 2H2O ↔ O2 + 4H+ + 4e- E = 0.99 V (pH =4)
3) 4OH- ↔ O2 + 2H2O + 4e- E = 0.40 V (pH = 14)
4) 2H+ + 2e- ↔ H2 E = -0.24 V (pH = 4)
5) O2 + 2H2O + 4e- ↔ 4OH- E = 0.40 V (pH = 14)
6) 2H2O +2e- ↔ H2 + 2OH- E = -0.84 V (pH = 14)
7) Na+(aq) + e- ↔ Na0 E = -2.71 V
8) Na+(aq) + Hg + e- ↔ NaHg E = -1.85 V
REPASO CLASE PREVIA

## Slide 4
REPASO CLASE PREVIA: CELDAS DE DIAFRAGMA
Ejercicio: cuánto vale el potencial de esta celda?

## Slide 6
CELDAS DE MEMBRANA
2H2O + 2e-
2OH- + H2
2Cl-
Cl2 + 2e-
NaOH 35%
NaCl 26 %
----------
Na+
Membrana de intercambio catiónico
H2O
½ O2 + 2H++2e-

## Slide 7
CELDAS DE MEMBRANA
2H2O + 2e-
2OH- + H2
2Cl-
Cl2 + 2e-
NaOH 35%
NaCl 26 %
----------
Na+
Membrana de intercambio catiónico
H2O
½ O2 + 2H++2e-

## Slide 8
1) 2Cl- ↔ Cl2 + 2e- E = 1.36 V
2) 2H2O ↔ O2 + 4H+ + 4e- E = 0.99 V (pH =4)
3) 4OH- ↔ O2 + 2H2O + 4e- E = 0.40 V (pH = 14)
4) 2H+ + 2e- ↔ H2 E = -0.24 V (pH = 4)
5) O2 + 2H2O + 4e- ↔ 4OH- E = 0.40 V (pH = 14)
6) 2H2O +2e- ↔ H2 + 2OH- E = -0.84 V (pH = 14)
7) Na+(aq) + e- ↔ Na0 E = -2.71 V
8) Na+(aq) + Hg + e- ↔ NaHg E = -1.85 V

## Slide 9
2H2O +2e- ↔ H2 + 2OH- E = -0.84 V (pH = 14)
Na+(aq) + Hg + e- ↔ NaHg E = -1.85 V

## Slide 13
PRODUCCIÓN DE METALES POR EXTRACCIÓN Y REFINADO

## Slide 14
1-Electroproducción: electrólisis del mineral (electrowinning)
Incluye necesariamente un paso de electroreducción. Todos los metales se pueden producir por esta vía, pero el costo limita este proceso.
Producción en gran escala: Al, Na, Mg, Li
i.e. metales muy electropositivos
En pequeña escala: Cu, Zn, Ni
Ruta química es contaminante o electrólisis da mejor pureza
Procesos energéticamente muy intensivos. Plantas siempre en las cercanías de fuentes económicas de energía eléctrica.
2-Electrorefinado: purificación de un metal que ya está en estado reducido

## Slide 15
SALES FUNDIDAS
Al, Na, Mg, Li
Na, Mg, Li: Electrólisis de una mezcla de cloruros
Ejemplo: Na metálico
40% NaCl + 60% CaCl2
2Cl-  Cl2 + 2e-
Na+ + e-  Na
Ca + 2NaCl CaCl2 + 2Na