## Slide 1
1-Electroproducción: electrólisis del mineral (electrowinning)
Incluye necesariamente un paso de electroreducción. Todos los metales se pueden producir por esta vía, pero el costo limita este proceso.
Producción en gran escala: Al, Na, Mg, Li
i.e. metales muy electropositivos
En pequeña escala: Cu, Zn, Ni
Ruta química es contaminante o electrólisis da mejor pureza
Procesos energéticamente muy intensivos. Plantas siempre en las cercanías de fuentes económicas de energía eléctrica.
2-Electrorefinado: purificación de un metal que ya está en estado reducido
REPASO CLASE PREVIA

## Slide 2
REPASO CLASE PREVIA
SALES FUNDIDAS
Al, Na, Mg, Li
Na, Mg, Li: Electrólisis de una mezcla de cloruros
Ejemplo: Na metálico
40% NaCl + 60% CaCl2
2Cl-  Cl2 + 2e-
Na+ + e-  Na
Ca + 2NaCl CaCl2 + 2Na

## Slide 3
Celda de Down
Densidad de corriente ≈ 1A cm-2
Eficiencia coulómbica ≈ 80%
1ton sodio ≈ 9000-10000kWh
Voltaje de celda: 7V
Voltaje termodinámico: 3.6V
¿Por qué?

## Slide 4
PRODUCCIÓN DE ALUMINIO
PROCESO HALL-HÉROULT
2do proceso en importancia a nivel mundial: 5.7 x 107 ton/anuales
ALUMINIO: liviano y fuerte: construcción e ingeniería en general; baja corrosión; buen conductor eléctrico. Altas reservas.
BAUXITA: Al2O3x3H2O + SiO2 + óxidos metálicos (Fe)
2NaAlO2 + H2O  Al2O3 + 2NaOH
+ secado a 1200oC para eliminar agua
PROCESO ELECTROLÍTICO, en medio no acuoso
Al3+ + e-  Al0 E0 = -1.66V

## Slide 5
Medio de la electrólisis:
CRIOLITA: Na3AlF6 (solubilidad de Al2O3 15% a 1030ºC)
Al2O3 funde a 2020ºC y el líquido resultante no es conducto
Además: AlF3 (4-6%) y CaF2 (4-6%), aumentan conductividad y reducen T fusión a 960º -980º C (aunque solubilidad disminuye)
Reacción global:
2Al2O3 + 3C  4Al0 + 3CO2
Reacciones parásitas:
Na+ + e- Na0
2F-  F2 + 2e-
2Al + 3CO2  Al2O3 + 3CO
Espaciamiento entre los electrodos ≈ 5 cm
Para pensar: ¿qué relación existe entre la espontaneidad termodinámica de una reacción y la necesidad de utilizar puente salino o algún tipo de separador entre ánodo y cátodo?

## Slide 6
Celda típica 3 x 8 x 0.7m
2 tipos de ánodos:
Pre-cocidos
Tipo Soderberg

## Slide 8
Densidad de corriente ≈ 1A cm-2, ITOTAL ≈ 150KA celda
Eficiencia coulómbica ≈ 85-90%
Tarea importante para la clase que viene: Dados los datos de esta diapositiva, calcular la energía requerida para la electrólisis para la producción de 1 tonelada de aluminio metálico (en kWh)

## Slide 9
PROCESOS HIDROMETALÚRGICOS
Siempre en competencia con reducción por fundición (más económica)
Ejemplos clásicos: Cu (10% producción mundial) y Zn (50%producción mundial)
Además: Co, Ni, Cr, Mn, Cd, Ga, Ta, In, Ag, Au

## Slide 10
1-Extracción del mineral (óxido, sulfuro o mezcla, más otros metales)
2- Si sulfuro
O lixiviación directa, si posible.
3-La solución de sulfatos acidificada debe ser purificada de los otros iones metálicos:
Precipitación por hidróxidos o sulfuros
Extracción por solvente, usando agentes quelantes específicos
Cementación

## Slide 11
Celda electrolítica es muy sencilla
Tanques de concreto abiertos, separación de electrodos 5-15cm
Conección monopolar
Ánodos: Pb
Cátodos: Al o Ti, deposición de 3-5cm
Electrodos: 0.3 – 1 m2
Cu: H2SO4 2M + Cu2+ 0.5-1M, más aditivos
Calidad > 99.5% Cu
Operación sencilla, y evitar los cortocircuitos. Pero el voltaje no es eficiente, y el sobrepotencial es alto
Celdas son voluminosas
Tiempo de residencia es alto
ELECTROPRODUCCIÓN DE COBRE

## Slide 12
ELECTROREFINADO DE METALES

## Slide 13
ÁNODO:
M  Mn+ + ne-
CÁTODO:
Mn+ + ne-  M
Proceso mucho más utilizado que producción electrolítica
Plantas a escalas de
1000-10000 toneladas anuales
Producción por electrólisis y electrorefinado: misma reacción catódica

## Slide 14
Especies iónicas se agregan para aumentar la solubilidad
Aditivos orgánicos aumentan la calidad del depósito (pero podrían llegar a contaminar metal)