## Slide 1
1-Electroproducción: electrólisis del mineral (o sea, reducir una especie oxidada)
Producción en gran escala: Al, Na, Mg, Li (única vía de producción)
i.e. metales muy electropositivos, sales fundidas
En pequeña escala: Cu, Zn, Ni
Existen otras vías de producción, ruta química es contaminante o electrólisis da mejor pureza
2-Electrorefinado: purificación de un metal que ya está en estado reducido
REPASO CLASE PREVIA
2Cl-  Cl2 + 2e-
3C + 6O2- 3CO2 + 12e-
2H2O  O2 + 4H+ + 4e-
ÁNODO
ÁNODO
M  Mn+ + ne-
CÁTODO
Mn+ + ne-  M
CÁTODO
Mn+ + ne-  M

## Slide 2
Especies iónicas se agregan para aumentar la solubilidad
Aditivos orgánicos aumentan la calidad del depósito (pero podrían llegar a contaminar metal)
REPASO CLASE PREVIA

## Slide 3
Bajos potenciales de celda
Bajas corrientes
Amplia distancia entre electrodos (5-15cm), facilita el mantenimiento por personal no especializado
Proceso en modo batch
Consumo eléctrico relativamente bajo: 200-1500kWh ton-1
Tiempos de residencia son altos (21-28días)
Pureza > 99.9% (impurezas metálicas < 0.005%)

## Slide 4
Ánodo residual

## Slide 5
Electrorefinación de cobre
Virtualmente todo el cobre producido mundialmente recibe un tratamiento electrolítico:
Por electrorefinado, o porque se produjo por vía electrolítica
Impurezas posibles:
Ag, Au, Pt: son más nobles, no se oxidan
Sn, Bi, Sb: se oxidan pero precipitan como óxidos o hidróxidos
Pb: se oxida pero precipita como PbSO4
Fe, Ni, Co, Zn: se oxidan y son solubles. Pero se reducen a potenciales más negativos que el Cu2+

## Slide 7
Batería =
Acumulador de energía=
(Pila)
Dispositivo que transforma energía química en energía eléctrica

## Slide 8
¿Qué es una fuente de energía primaria?
Las baterías, ¿son una fuente de energía primaria?
www.menti.com
63 65 45 95
¿Cuál es la relación entre baterías y fuentes de energía primarias?

## Slide 9
Las baterías NO son una fuente primaria de energía
EL LITIO TAMPOCO!

## Slide 10
¿Cuál es la fuente de energía primaria que va a recargar las baterías?

## Slide 12
Son un componente fundamental de los dispositivos portátiles
Movilidad eléctrica
Son una solución donde no hay una fuente primaria de energía
Son una forma de acumular la energía proveniente de fuentes renovables no permanentes (energía solar, eólica, de olas, etc.)
Son una forma de acumular energía en momentos de baja demanda para su utilización posterior
SMART GRIDS (redes inteligentes)
Baterías, ¿para qué?

## Slide 13
Winter, Brodd, Chem. Rev. 2004, 104, 4245-4269

## Slide 14
Batería: sistema cerrado
Celda de combustible: sistema abierto
¿dónde almaceno y dónde convierto la energía?
¿hay cambio químico neto?