## Slide 1: Materiales Cerámicos PARTE 1
Cátedra: Ingeniería de materiales
Ing. Teresa Antequera
Facultad de Ingeniería - UNJu

## Slide 2
Definicion
Según ACerS, los cerámicos son materiales inorgánicos no metálicos. Son típicamente cristalinos en la naturaleza (tienen una estructura ordenada) y son compuestos formados por elementos metálicos y no metálicos tales como aluminio y oxígeno (alúmina), calcio y oxígeno, silicio y nitrógeno (nitruro de silicio).
Por cerámico, actualmente, se entiende no solamente los materiales cerámicos tradicionales tales como hormigón, vidrio, losa cerámica y ladrillos, sino también a los más modernos, tales como materiales para láser, vidrios sensibles a la luz, materiales dieléctricos y aislantes utilizados en todos los equipos electrónicos modernos, etc.
Materiales cerámicos

## Slide 3
Microestructura de los materiales cerámicos

## Slide 4
Materiales cerámicos

## Slide 5
Clasificación de los materiales cerámicos
Según su composición química
Según su estructura
Según las propiedades
Según las tecnologías de fabricación
Según los productos
Según la función
Según las aplicaciones

## Slide 6
Según la composición química
Componentes Principales | Tipos | Ejemplos
Óxidos ( oxígeno + otro elemento) | Silicatos | Puros: SiO2 (sílice),cristalina o vítrea. Hay tres formas cristalinas: cuarzo, cristobalita,y tridimita; las dos primeras son las más comunes. La forma vítrea se llama incorrectamente “cuarzo fundido”
 |  | Parcialmente Sustituido: aluminosilicatos (SiO2 + Al2O3 + otros óxidos); son las cerámicas tradicionales
 | No silicatos | Al2O3, MgO, ZrO2,TiO2, BaO, BeO, Cr2O3, UO2, GeO2, WO3,etc. Puros o parcialmente sustituidos, por ej. las “ferritas” como NiFe2O4, etc, sales como CaSO4 (yeso), etc.
No óxidos (no metal + otro elemento) | Monoelementales | C (grafito); S (azufre cristalino o vítreo). En la práctica se exceptúan al Si, al que se lo considera “metálico”.
 | Binarios | Carburos (SiC, B4C3, WC, etc.) Boruros (ZrB2, etc) Nitruros (BN , Si3N4) Fosfuros (AlP) Siliciuros (MoSi2) Calcogenuros (S + otro elemento) Halogenuros (F, Cl, Br o I + otro elemento) Arseniuros (GaAs)
 | Ternario, etc. | Los anteriores, parcialmente sustituidos por otros elementos y también mezclas de óxidos y no óxidos como como el “Sialon” (Si3N4 + Al2O3).

## Slide 7
Según la microestructura
Según las propiedades
Clasificación basada en la porosidad y el color
vitrocerámicos

## Slide 8
Según las tecnologías de fabricación
Hace referencia al proceso de conformado
Ejemplos:
Refractarios: electrofundidos, proyectados,
Vidrios: soplados, estirados, prensados

## Slide 9
Según los productos
Por rama de la industria
Para productos de aplicaciones específicas de uso no masivo
Clasificación según la función
Eléctrica y electronica
Magnética
Óptica
Química
Térmica
Mecánica
Nuclear
Biológica

## Slide 10
Cerámicas funcionales

## Slide 11
Según las aplicaciones
Cerámica roja
Cerámica blanca
Refractarios
Vidrios
Cementos
Abrasivos
Cerámicos especiales

## Slide 12
Cerámicas tradicionales vs avanzadas
Los cerámicos tradicionales
Cerámicas avanzadas: llamadas cerámicas modernas o técnicas.

## Slide 13
Cerámicas tradicionales

## Slide 14
Cerámicos de ingeniería

## Slide 15
Comparación entre las microestructuras de una alúmina densa convencional con una densidad igual al 98 % de la teórica y una alúmina transparente ópticamente con una densidad igual al 99.9 % de la teórica
Estructura - Propiedades

## Slide 16
Propiedades y aplicaciones

## Slide 17
GEOPOLIMERO FOTOLUMINISCENTE
(CONCRETO GEOPOLIMERICO FOSFORESCENTE)
Losetas cerámicas tipo azulejo elaboradas con concreto fosforescente. Loseta de color blanco con luz de día, misma loseta en la obscuridad de color azul.
NANOCEMENTO GEOPOLIMERICO ANTIBACTERIAL
Nanocemento Geopolimérico Antibacterial actuando sobre un cultivo de bacterias E. Colli. Se nota claramente el halo de inhibición, lo cual demuestra la eliminación de este tipo de bacterias dañinas al ser humano.
Tejas de vidrio, calefacción solar con diseño innovador
Tiene capacidad de generar entre 300 y 500 kWh de calor por metro cuadrado de tejado al año. Dependiendo del clima, de la inclinación de la cubierta y orientación, ese dato puede variar. Con unos 20m2 sería suficiente para una vivienda.

## Slide 18
Materiales cerámicos 2025
Parte 1
Ingeniería de Materiales