## Slide 1: Materiales Cerámicos parte 2
Cátedra: Ingeniería de materiales
Ing. Teresa Antequera
Facultad de Ingeniería - UNJu

## Slide 2
Propiedades de los materiales cerámicos: Generalidades

## Slide 3
Propiedades de los materiales cerámicos
Los materiales cerámicos se caracterizan por las siguientes propiedades:
• Son muy duros y presentan una gran resistencia mecánica al rozamiento, al desgaste y a la cizalladura;
• Soportan altas temperaturas;
• Tienen gran estabilidad química y son resistentes a la corrosión;
• Poseen una gran variedad de comportamientos eléctricos;
• Los materiales cerámicos son materiales ligeros. Su densidad varía según el tipo de cerámica y el grado de porosidad que presenten.

## Slide 4
Al | Propiedad | Al2O3
660 | Punto de fusión °C | 2030
3*10 | Conductividad Ohm-1cm-1 | ~ 10
< 3 | Dureza Mohs | 9

## Slide 5
Efecto de la porosidad sobre la resistencia de la alúmina pura

## Slide 6
Efecto del tamaño de grano sobre la resistencia de la alúmina

## Slide 7
Tenacidad

## Slide 8
Enlaces en los materiales cerámicos
Iónico
Covalente

## Slide 9
Estructura cristalina de los materiales cerámicos
Estructura Perovskita
Estructura Corindón
Estructura espinel
Estructura del grafito
Estructura de silicatos:
Estructura de anillos y cadenas
Estructura laminares
Estructura de entramados
Perovskita
Corindón
Espinel
Grafito

## Slide 10
Estructura de los silicatos

## Slide 11
Polimorfismo
1170°C 2370°C
ZrO2 monoclínico tetragonal cúbico
Transformación desplazativa o martensítica: ligeras alteraciones de la estructura cristalina. Ej.: ZrO2 t →m.

## Slide 12
Vidrio
Cristal organizado de SiO2
SiO2 en estado vítreo
Dependiendo de la velocidad de enfriamiento, se puede obtener un sólido cristalino o un sólido amorfo. Tm: temperatura de fusión; Tv: temperatura de transición vítrea

## Slide 13
Imperfecciones en las estructuras cristalinas cerámicas
Defectos puntuales
Dislocaciones
Defectos superficiales
Porosidad

## Slide 14
Degradación de materiales cerámicos
1. Un cerámico con características ácidas tiende a ser atacado por un medio de carácter básico (por ejemplo, los cerámicos a base de SiO2, que es ácido, son atacados por so-luciones de NaOH). Lo mismo se aplica a la inversa, un cerámico básico (MgO) es atacado en contacto con medios ácidos;
2. La presión de vapor de materiales covalentes es, generalmente, más alta que la de materiales iónicos y, por lo tanto, dichos materiales tienden a evaporarse o a sublimar más rápidamente;
3. los materiales iónicos tienden a ser solubles en solventes polares, en tanto que los mate-riales covalentes lo son en solventes no polares;
4. la solubilidad de sólidos en líquidos aumenta al aumentar la temperatura.

## Slide 15
Materiales cerámicos 2025
Parte 2
Ingeniería de Materiales