## Slide 1: Conformado de materiales cerámicos
Ingeniería de Materiales 2025
Ing. Teresa Antequera
Parte 2

## Slide 2: Moldeo o conformado
Sistema de conformado | Nivel de presión | % de agua
Colado | Nulo | 30 -40
Moldeo plástico | Bajo | 25 -30
Extrusión | Medio | 15 – 20
Prensado semi-húmedo | Alto | 6 - 12
Prensado en seco | Alto | 4 – 8
Prensado hidrostático | Muy alto | 0- 15
Cuatro categorías de procesos de formado para cerámicos tradicionales comparadas con el contenido de agua y la presión requerida para formar la arcilla

## Slide 3: Moldeo o conformado
Producto / Sistema | Colado | Moldeado a mano | Extrusión | Prensado en seco | Prensado en caliente | Fraguado químico
Ladrillos - pavimento |  | X | X | X |  | 
Refractarios - Aislantes |  | X | X | X | X | X
Loza blanca | X | X |  |  |  | 
Muelas abrasivas |  |  |  | X |  | 
Cerámica Sanitaria | X |  |  |  |  | 
Cerámicas especiales |  |  |  | X | X | 
Hormigones cerámicos |  |  | X |  |  | X

## Slide 4: Conformado por vaciado (barbotinas)

## Slide 5: Moldeo por extrusión

## Slide 6: Moldeo a torno

## Slide 7: Prensado
PRENSADO SEMIHÚMEDO
Bloque de arcilla
Rebabas
PRENSADO EN SECO

## Slide 8: Secado
Variación del rendimiento de secado en función del tiempo

## Slide 9: Secado
Cocción - Sinterizado

## Slide 10: Sinterizado
El sinterizado se puede esquematizar en tres etapas idealizadas
Inicial o formación de cuellos (Necking stage)
Intermedia (densificación y crecimiento de granos)
Final (Formación de porosidad cerrada)

## Slide 11: Hornos
Hornos discontinuos o intermitentes
Hornos semi- continuos
Hornos continuos (Hornos túnel)

## Slide 12: Cerámicos de ingeniería
PROCESADO DE NUEVOS MATERIALES CERÁMICOS

## Slide 13: Conformado de los polvos cerámicos
Compactación: unidireccional (uniaxial)
isostático
Casting: slip casting, tape casting
Conformado plástico: extrusión
moldeo por inyección

## Slide 14: Conformado: Tape casting

## Slide 15: Conformado
Prensado uniaxial
Conformado y compactación simultánea de un polvo granular, mediante su compresión confinado en una matriz rígida
Prensado isostático en frío

## Slide 16: Sinterizado
Técnicas Sinterización
PS: Pressureless Sintering
GPS: Gas Pressure Sintering
HP: Hot Pressing
HIP: Hot Isostatic Pressing
SPS: Spark Plasma Sintering
MWS: Microwave Sintering

## Slide 17: HIP

## Slide 19
Diagrama de flujo comparativo entre CIP e HIP

## Slide 20
CONFORMADO DE MATERIALES CERÁMICOS
PARTE 2
INGENIERÏA DE MATERIALES 2025