## Slide 1: PROCESAMIENTO DE MINERALES I
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PROCESAMIENTO DE MINERALES
INGENIERÍA DE MINAS
Material de uso exclusivo de la Cátedra

## Slide 2
Perfil del Ingeniero de Minas
6. En el área del procesamiento de los materiales, dirigir, diseñar y optimizar plantas de trituración, molienda, clasificación y concentración de productos minerales, alimenticios y cualquier otro producto industrial.
8. Comercializar, seleccionar y abastecer insumos, maquinarias, productos e instrumentales específicos. Gestionar la logística para la producción. Programar, coordinar y controlar servicios y suministros
4. Dirigir y controlar la totalidad de las actividades requeridas hasta su efectiva concreción teniendo en cuenta los criterios de seguridad, impacto ambiental, relaciones humanas, calidad, productividad y costos.

## Slide 3
Perfil del Técnico Superior en Procesamiento de Minerales
2. Dirigir y controlar la totalidad de las actividades requeridas hasta su efectiva concreción teniendo en cuenta los criterios de seguridad, impacto ambiental, relaciones humanas, calidad, productividad y costos.
1. Operar, Controlar y mantener los procesos relacionados con el Procesamiento de Minerales

## Slide 5
BÓRAX o BORATO DE SODIO
Cristal blanco, sólido
Se disuelve fácilmente en agua, el Bórax comercial se deshidrata parcialmente
Se origina en lagos estacionarios (Salinas grandes, Chile, Bolivia, Tíbet…).
Na2B4O7 x 5 H2O
DENSIDAD || PM || P. FUSIÓN || P. EBULLICIÓN
1,73g/cm3 381,37 u 741 ºC 1575 ºC
¿Cómo procesamos este mineral, a partir de su estado natural?

## Slide 6
Halita o sal común
Propiedades
MINERALES HALUROS
Fórmula química: NaCl
Dureza: 2
Brillo: vítreo o nacarado
Color: incoloro, blanco o crema
Raya: blanca
Densidad: 2,1
Yacimientos: Andalucía y la Comunidad Valenciana principalmente
Observaciones: es un mineral abundante en las rocas sedimentarias salinas.
Notes: 6

## Slide 7
Mica (Muscovita y Biotita)
Propiedades
MINERALES SILICATOS
Dureza: 2,5
Brillo: nacarado, vítreo o sedoso
Color: incoloro o crema (moscovita) y negro o pardo oscuro (biotita).
Raya: blanca o gris oscura
Densidad: 3
Yacimientos: muy extendida
Observaciones: son minerales petrogenéticos que forman parte importante de rocas como el granito, la pizarra, el gneis… Presentan exfoliación en láminas muy finas.
Muscovita
Exfoliación
de la mica
KAl2(AlSi3O10)(OH)2
K(Mg, Fe)3AlSi3O10(OH)2
Biotita
¿Cómo procesamos este mineral, a partir de su estado natural?
Notes: 7

## Slide 8
Cálculos metalúrgicos
FINO= Peso x ley
100
Recuperación (R) = Fino del concentrado x 100
Fino de la alimentación
K = toneladas de alimentación necesarias para
obtener una tonelada de concentrado

## Slide 9
Cálculos metalúrgicos: Fórmulas para dos productos y un metal
F, C, T son los pesos de la Alimentación, Concentrado y Cola
f, c, t son las leyes de la Alimentación, Concentrado y Cola
BALANCE DE PESOS = F = C + T
BALANCE DE FINOS = fF = cC + tT
Razón de concentración = K = F / C = (c – t) / (f – t)
Recuperación porcentual = %R = c (f - t) / f (c – t)

## Slide 10
BALANCE METALÚRGICO PROYECTADO

## Slide 11
Azurita
Propiedades
MINERALES CARBONATOS
Fórmula química: Cu3(CO3)2(OH)2
Dureza: 3'5 - 4
Brillo: vítreo, subadamantino o mate
Color: azul marino-azul oscuro
Raya: azul claro
Densidad: 3'8
Yacimientos: Zaragoza, Toledo, Málaga y Granada.
Observaciones: se forma por la unión de hidrocarbonatos con sulfuro de cobre.
Notes: 11

## Slide 12
Cinabrio
Propiedades
MINERALES SULFUROS
Fórmula química: HgS
Dureza: 2 – 2,5
Brillo: diamantino
Color: rojo
Raya: rojo
Densidad: 8,1
Yacimientos:
Observaciones: forma las principales menas de extracción de mercurio.

## Slide 13
Galena
Propiedades
MINERALES SULFUROS
Fórmula química: PbS
Dureza: 2,5
Brillo: metálico
Color: gris oscuro plateado
Raya: gris oscuro
Densidad: 7,5
Observaciones: es la principal mena de plomo

## Slide 18
Los objetivos de los procesos de trituración y molienda son tres:
Liberación del mineral valioso de la ganga antes de las operaciones de concentración.
Incrementar la superficie especifica de las partículas, por ejemplo, para acelerar la velocidad de reacción en los procesos de lixiviación, flotación, etc.
Producir partículas de mineral o cualquier otro material de tamaño y forma definidos, las cuales pueden ser:
  Partículas libres, son aquellas que están constituidas por una sola fase mineralógica, ya sea mineral valioso o ganga.
  Partículas mixtas, son aquellas que están constituidas
por dos o mas fases mineralógicas.

## Slide 19
Flujograma de tratamiento para la concentración de Minerales.
https://www.youtube.com/watch?v=9OPQWJoxKt8

## Slide 20
Límite que diferencia la trituración de la molienda: 1” o 1 cm según autores
Trituración secundaria: reducción de partículas entre
3” a 2” (5 a 8 cm)
Trituración primaria: Desde 1,5 m hasta 6” a 8” (15 a 20 cm)
Trituración terciaria: reducción de partículas hasta 1 o 1,5 cm.

## Slide 22: Trituración
Por lo general se realiza en seco
 Por impacto, la fragmentación se produce debido a un golpe instantáneo y seco de un material sólido duro sobre la partícula de roca o mineral, o por golpe de la partícula contra el sólido duro, o finalmente por golpes o choques entre partículas.

## Slide 23: Trituración
 Por atrición, las partículas se desmenuzan debido a fuerzas de fricción que se generan entre dos superficies duras o entre partículas. Como resultado se producen partículas bastante pequeñas o también grandes.

## Slide 24
 Por corte, la fragmentación se produce debido a una fuerza cortante.

## Slide 25
REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULAS
TIPO DE TRITURADORA | RELACIÓN DE REDUCCIÓN
MANDÍBULAS Doble efecto - Blake Simple efecto | 4:1 – 9:1
 | 4:1 – 9:1
GIRATORIAS | 
Ciclo completo Cono | 3:1 – 10:1
- Estándar | 4:1 – 6:1
- Cabeza corta | 2:1 – 5:1
RODILLO Rodillo simple Rodillo doble | Máximo 7:1 Máximo 3:1
IMPACTO | 
Rotor simple | 15:1
Rotor doble | 15:1
Molinos de martillo | 20:1
TRITURADORAS ESPECIALES Molinos de barra Molinos de bola | 
Relación de reducción de acuerdo al tipo de trituradora
https://www.youtube.com/watch?v=qzSC3dyszfQ