## Slide 1: PROCESAMIENTO DE MINERALES I
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PROCESAMIENTO DE MINERALES
INGENIERÍA DE MINAS
Material de uso exclusivo de la Cátedra

## Slide 2
30
Problema de Trituración
Se desean triturar 90 ton/hora de piedra caliza (CaCO3) (dureza media) para obtener los siguientes tamaños:
11/2 – 3/4 ”
3/4 – 1/2 ”
1/2 – menor 1/2 ”
Determinar las trituradoras necesarias, las aberturas de cierre de las máquinas y los modelos de las mismas.
Determinar también las cantidades por hora que se producen en cada tamaño.

## Slide 3
40
Tabla 1.- Caliza de alimentación a Planta de Trituración

## Slide 4
31
CaCO3 PLANTA DE TRITURACIÓN
Trituradora
Primaria
(de Mandíbulas)
Zaranda de
3 pisos
1½ “
3/4 “
Trituradora ½ “
Secundaria
Cónica
Pila de Mineral 1½ “ - 3/4 “ ¾ “ - ½ “ < ½ “
¿Solución?

## Slide 5
Ir
11
Ir =25
P80 = 16 mm
P = producto; 80 es el 80% pasante en la malla de 16 mm

## Slide 6
11
a) SELECCIÓN DE TRITURADORAS. Usando la relación de reducción
WEIR – TRIO y DISMET

## Slide 7
11
I) Si seleccionamos 2 trit de impacto horizontal RR1= 10 y RR2=7
RRtotal=10 x 7= 70. RR total >> RRdeseado → SOBREMOLIENDA
RR= F80 = 25
P80
a) DETERMINACIÓN DE LAS TRITURADORAS NECESARIAS. Usando la relación de reducción
WEIR – TRIO y DISMET
Si seleccionamos 1 trit de mandíbulas (1°) y una trituradora de cono (2°), en 2 etapas
RR1= 3 y RR2= 4 RRtotal=3 x 4= 12. RR total=12 « Rrdeseado =12 → SOBRETAMAÑO
(Incluso en Circ cerrado, costo de mallas de zarandas demasiado alto, energía y costos
de fundición sería superior en el mediano plazo a incorporar una tercera trituradora)
III) Si seleccionamos 1 trit de mandíbulas (1°), una trituradora de cono (2°) y,
una trituradora de cono (3°) en 3 etapas.
RR1= 3 ; RR2= 4 ; RR2= 3 RRtotal=3 x 4 x 3 = 36. RR total=36 > Rr deseado = 25.
En esta situación el proceso funcionaría bien, incluso el principio de trituración de las
maquinas permite reducir materiales abrasivos a costos óptimos y la producción de
finos puede ser controlada.

## Slide 8
31
Tabla 2.- Alimentación de Caliza a Planta de Trituración

## Slide 9
31
Sobretamaño
Tamaño A
Tamaño A = de 1 ½” a ¾”
Tamaño C = de ½” y menos
Tamaño B = de ¾” a ½”
Tamaño B
Tamaño C
42,465 tn/hora
Sobretamaño
Tabla 3.- Productos obtenidos a partir de la Alimentación

## Slide 10
31
Planta de trituración
90 tn/hora
42,465 tn/hora

## Slide 11
40
TRITURADORAS
CAPACIDADES – ESPECIFICACIONES – TRITURADORAS DE
MANDIBULAS TELSMITH
Tabla 4.- Determinación del modelo de trituradora de mandíbulas

## Slide 12
31
Planta de trituración
90 tn/hora
42,465 tn/hora
MODELO Telsmith
15 x 24

## Slide 13
31
Planta de trituración
90 tn/hora
42,465 tn/hora
Telsmith
15 x 24
a ZV
ZV

## Slide 14
40
Tabla 5.- Especificaciones de la triturador de mandíbulas

## Slide 15
40
Selección de Trituradora atendiendo al máximo tamaño de la alimentación
Atendiendo a Tabla 2, el tamaño máximo para las clases 1 y 2 es de 25”(635 mm) y 18” (457mm),
lo cual supera el tamaño indicado por la trituradora (350 mm)

## Slide 16
40
Selección de Trituradora atendiendo al máximo tamaño de la alimentación
Atendiendo a Tabla 2, el tamaño máximo para las clases 1 y 2 es de 25”(635 mm) y 18” (457mm),
lo cual supera el tamaño indicado por la trituradora (350 mm)
ALTERNATIVAS
b) Seleccionar (de la misma marca) una trituradora inmediatamente mas grande, lo cual tiene admite
un tamaño máximo de 425 mm (16,7”). Según tabla 2, en esta situación el % pasante no aumenta.
NO ES SOLUCIÓN
c) Seleccionar una trituradora mas grande aún de la tabla V, lo cual tiene admite un tamaño
máximo de 480mm (18,9”). Según tabla 2, en esta situación el sobretamaño sería del 0,98%
Lo que equivale a 0,882 tn/hora.
a) Buscar otro trituradoras de mandíbulas de otras marcas (ver por ejemplo Tabla 6)

## Slide 17
40
Tabla 6. Especificaciones de las Trituradoras de mandíbulas Nordberg . Serie C
En la tabla anterior, analizar y concluir respecto de:
La relación potencia del motor y peso de la máquina
La relaciones de la boca de la trituradora
La capacidad de la trituradora vs la potencia de motor

## Slide 18
40
Selección de Trituradora atendiendo al máximo tamaño de la alimentación
Atendiendo a Tabla 2, el tamaño máximo para las clases 1 y 2 es de 25”(635 mm) y 18” (457mm),
lo cual supera el tamaño indicado por la trituradora (350 mm)
ALTERNATIVAS (en el caso de que se opte por seguir el análisis, manteniendo la marca
de la trituradora de tabla 5
b) Seleccionar (de la misma marca) una trituradora inmediatamente mas grande, lo cual tiene admite
un tamaño máximo de 425 mm (16,7”). Según tabla 2, en esta situación el % pasante no aumenta.
NO ES SOLUCIÓN
c) Seleccionar una trituradora mas grande aún de la tabla V, lo cual tiene admite un tamaño
máximo de 480mm (18,9”). Según tabla 2, en esta situación el sobretamaño sería del 0,98%
Lo que equivale a 0,882 tn/hora.

## Slide 19
40
Tabla 5.- Especificaciones de la triturador de mandíbulas
NO ES SOLUCIÓN
ALTERNATIVAS
c 1) incorporar una trituradora aún más grande, por ejemplo el modelo P 900x1200.

## Slide 20
31
Planta de trituración
90 tn/hora
42,465 tn/hora
Telsmith
15 x 24
a ZV
ZV
PARRILLA
ALTERNATIVAS
c 2) Separar el sobretamaño a 19”, antes de que la alimentación ingrese a la Planta de trituración. Esto puede hacerse mediante la incorporación de una tolva con una parrilla
c 3) Instalar un picador de roca, en la pila de mineral de alimentación, para picar las rocas de tamaño igual o superior a las 19”.
c 4) Pedir a Mina que no envíe carga con tamaño superior a 19”.

## Slide 21
31
Sobretamaño
Tamaño A
Tamaño A = de 1 ½” a ¾”
Tamaño C = de ½” y menos
Tamaño B = de ¾” a ½”
Tamaño B
Tamaño C
41,586 tn/hora
Sobretamaño
Productos obtenidos a partir de la Alimentación
Rechazo de Planta

## Slide 22
40
Tabla 5.- Especificaciones de la triturador de mandíbulas
Comprobación del rango de capacidad

## Slide 23
31
Planta de trituración
90 tn/hora
41,586 tn/hora
Telsmith
15 x 24
a ZV
ZV
PARRILLA
Recirculante = 1/3 Feed = 13,862
+
Alimentación a trituradora = 55,448 tn/hora

## Slide 24
40
Tabla 5.- Especificaciones de la triturador de mandíbulas
Comprobación del rango de capacidad

## Slide 25
21
41,586 tn/hora