## Slide 1: PROCESAMIENTO DE MINERALES I
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PROCESAMIENTO DE MINERALES
INGENIERÍA DE MINAS
Material de uso exclusivo de la Cátedra
TEMA: CRIBA, HARNERO, TAMIZ, CERNEDOR

## Slide 2
30

## Slide 3
Zaranda circular vibratoria
VER VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=w0dTywPGXF4
ZARANDAS: son máquinas más elaboradas que sirven para clasificar y separar material particulado a través de mallas metálicas y con la ayuda de un
movimiento vibratorio

## Slide 4
30
Tamaño de corte

## Slide 5
30
Zaranda vibratoria- ventajas de su uso
Cuando hay que tratar gran cantidad de material
Cuando se trata finos
La exactitud en la selección de tamaños
El aumento en la capacidad por unidad de área
El bajo costo de mantenimiento por tonelada de material tratado
Ahorro en el espacio necesario para la instalación
Especificamente, por:
Tipos de cribas vibratorias
Tamices con vibración mecánica
Tamices con vibración eléctrica

## Slide 6
Eje excéntrico
Resortes
Niveles de
superficie
VER VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=kdOJrzlozmc

## Slide 7
30
Cualidades básicas de una zaranda
1- Alta capacidad de cribado
2.- Facilidad para desmontar, reemplazar partes y limpiar
3.- Nivel bajo de ruido y otros contaminantes
4.- Buena calidad de sus producto
5.- Elevada resistencia al desgaste

## Slide 8
30
Cualidades básicas de una zaranda
1- Alta capacidad de cribado
Usar movimiento vibratorio lineal, circular o elíptico con frecuencias variables
Puede ayudarse con agua para acelerar la separación y clasificación de los particulado
Elevada superficie de cribado
Buena distribución de la carga (altura)
Adecuado sistema de control
Forma de la abertura

## Slide 9
30
Cualidades básicas de una zaranda
2- Facilidad para desmontar, reemplazar partes y limpiar
Equipo e infraestructura disponible
Áreas contiguas despejadas
Fácil desmontado de la malla
3- Bajo nivel de ruido y otros contaminantes
Infraestructura aislante para sonidos
Uso de materiales con mayor elasticidad (goma, caucho, etc)
Buen sistema de mantenimiento
Baja producción de finos

## Slide 10
30
Cualidades básicas de una zaranda
4- Buena calidad de los productos
5- Elevada resistencia al desgaste
Uso de materiales resistentes
Reducida pérdida
Buena clasificación granulométrica
Producción constante
Áreas protegidas
Adecuado sistema de control
Material cribado

## Slide 11
30
Cualidades básicas de una zaranda - Capacidad de cribado
En las cribas estáticas o en muchas vibratorias, la circulación del material se realiza por gravedad y en este caso la criba debe estar inclinada
El área efectiva es la proyección sobre el plano horizontal. La dimensión efectiva de corte esta dada por “a·cos(α)”

a·cos(α)
Dimensión efectiva
Ángulo a·=30° → la dimensión aparente es 87% de la real
Ángulo a·=60° → la dimensión aparente es 50% de la real

## Slide 12
21
Capacidad de la criba
Fórmulas de proporción directa con la superficie de cribado
Q(t/h/m2 ) = k·S(m2 )
K = constante de proporcionalidad
Recomendable para parrillas
La superficie de cribado se obtiene por
S (m2) = 1,35 Q /T
Q = Material a procesar, en toneladas por hora

## Slide 13
30
Capacidad de las cribas (Método Blanc)
C(t /m2 ⋅ h) = Q⋅ H ⋅ ρa ⋅ F1⋅ F2 ⋅ F3 ⋅ F4 ⋅ F5 ⋅ F6 ⋅ F7 ⋅ F8
Ho 1,5
C: Capacidad de la criba en toneladas por metro cuadrado de superficie cribante y hora
Q: Capacidad base dada en la tabla para productos de forma regular, tales como arenas o cantos rodados, con una densidad aparente de 1,5; que van a dar un 50% de rechazo y otro tanto de paso y que además un 40% de la alimentación sea inferior a la mitad de la malla y que la eficiencia sea de un 92% con una humedad superficial entre el 1% y 4%. La inclinación de la criba está comprendida entre 18º y 22º
H: Porcentaje en huecos de la superficie cribante que se utiliza y Ho el correspondiente a la capacidad base que se utiliza y tabulado junto a ella. Ver tabla

## Slide 14
30
Capacidad de las cribas (Método Blanc)
C(t /m2 ⋅ h) = Q⋅ H ⋅ ρa ⋅ F1⋅ F2 ⋅ F3 ⋅ F4 ⋅ F5 ⋅ F6 ⋅ F7 ⋅ F8
Ho 1,5
ρ a: Densidad aparente del material y corrige por su desviación del valor tipo de 1,5
F1: Factor que corrige por la desviación de la forma de los granos. Se toma el valor 1 para cantos rodados o arenas; 0,85 para rocas trituradas normales; 0,70 para formas muy irregulares.
F2: Toma el valor 1 para cribas inclinadas entre 18º y 22º y 0,80 para cribas horizontales.
F3: Aplicable a las cribas con varios pisos y toma el valor 1 para el superior, 0,9 para el segundo, 0,8 para el tercero y 0,7 para el cuarto.
F4: Factor que corrige por el empleo de riego de agua en los tamizados en húmedo y toma los valores dados en la Tabla 9.2.

## Slide 15
30
Capacidad de las cribas (Método Blanc)
C(t /m2 ⋅ h) = Q⋅ H ⋅ ρa ⋅ F1⋅ F2 ⋅ F3 ⋅ F4 ⋅ F5 ⋅ F6 ⋅ F7 ⋅ F8
Ho 1,5
F5: Factor que corrige por la desviación del porcentaje de rechazo del valor tipo del 50% y se da en la Tabla 9.3
F6: Factor que tiene en cuenta la eficiencia deseada en el cribado y también se muestra en la Tabla 9.3.
F7: Factor que corrige por la proporción de material inferior a la dimensión mitad de la malla. Tabla 9.3.
F8: Factor que corrige según el contenido en humedad superficial del producto y que también está dado en la Tabla 9.3.

## Slide 16
30

## Slide 17
30

## Slide 18
30

## Slide 19
30
Capacidad de la criba
Fórmula de Testut
T = 1,4 ρs x a 0,6
γ
T = capacidad en t/hora por m2 de superficie útil
ρs = peso específico real del material a cribar (peso específico del mineral)
γ = proporción de granos de dimensiones críticas. Este valor varía entre 0,3
a 0,4. No usar esta fórmula cuando baja de 0,15
a = abertura de la malla en mm
Para minerales con mucha arcilla, humedad entre el 8% y el 10% se multiplica la capacidad unitaria por 0,8 y si es regado abundante se multiplica por 1,25.
La fórmula da resultados aceptables aunque interesa mayorarla de un 30% a un 40% para obtener resultados adecuados o más prácticos

## Slide 20
Cualidades básicas de una zaranda - Forma de la abertura

## Slide 21
31
Planta de trituración
90 tn/hora
42,465 tn/hora
Telsmith
15 x 24
a ZV
ZV
PARRILLA