## Slide 1: PROCESAMIENTO DE MINERALES I
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PROCESAMIENTO DE MINERALES
INGENIERÍA DE MINAS

## Slide 2
SEPARACIÓN O CLASIFICACION POR TAMAÑO DE PARTÍCULAS
En qué consiste la Separación o Clasificación de Partículas Minerales?
Es la separación de un conjunto de partículas de tamaños heterogéneos en dos porciones, cada una conteniendo partículas de granulometría u otra propiedad más específica que el conjunto original.
La clasificación se realiza de dos formas distintas
CRIBADO: por diferencias de tamaños usando el impedimento físico, (mayor a 150 micrones), uso de aberturas mediante un Criba
CLASIFICACIÓN: utiliza principios Hidrodinámicos, partículas más pequeñas (2 a 150 micrones), se realiza mediante las diferentes velocidades de sedimentación entre partículas y el fluido (agua y aire) (Clasificadores Mecánicos o Hidráulicos)

## Slide 3
Generalmente se incluyen en estos circuitos
los molinos, los equipos de Clasificación, los
equipos de manipulación de materiales, como por
ejemplo bombas, tuberías y correas transportadoras.
Los circuitos se dividen en dos Clasificaciones
Circuitos Abiertos y Cerrados
Circuito abierto
Los circuitos abiertos consisten en
instalaciones en las cuales se tiene uno o dos
molinos con o sin clasificación por tamaño en
ninguna de sus secciones y sin recirculación
(carga circulante) del material molido
USOS DE LOS CLASIFICADORES EN CIRCUITOS DE MOLIENDAS

## Slide 4
CARACTERISTICAS DE LOS MOLINOS EN CIRCUITO ABIERTO
. También se llama molienda con pasada simple del material, es decir, cuando todo el material es molido hasta la fineza deseada en un solo recorrido por el molino descargándolo sólo cuando satisface los requisitos de producto terminado.
. Para un balance de masa la cantidad de material entrante debe corresponder exactamente a la cantidad del material saliente del molino.
. Con un exceso de carga, la molienda será demasiado grosera y la máquina podrá obstruirse. Con defecto de carga, el material resultará más fino de lo necesario.
USOS DE LOS CLASIFICADORES EN CIRCUITOS DE MOLIENDAS

## Slide 5
Circuitos Cerrados
Son los circuitos más comunes en el procesamiento de minerales.
La molienda en la industria minera casi
siempre se presenta en circuito cerrado. Estos circuitos consisten en uno o más molinos y clasificadores mediante los cuales se entrega en forma eficiente el producto que se desea. En este caso se puede controlar el tamaño máximo del producto y minimizar la sobre-molienda..
USOS DE LOS CLASIFICADORES EN CIRCUITOS DE MOLIENDAS

## Slide 6
CARACTERISTICAS DE LOS MOLINOS EN CIRCUITO CERRADOS
.La molienda en circuito cerrado puede unirse como un sistema de desintegración en el cual el equipo reductor trabaje conjuntamente con un clasificador.
En este caso no se exige que el molino procese todo el material que se le suministra, en un solo recorrido. La selección de las partículas de tamaño exigida se realiza por el clasificador.
.Todo el material que sale del molino, el grueso y el fino, pasa por el clasificador que separa el material del tamaño adecuado y devuelve al molino aquel que no ha sido bastante reducido.
.El material devuelto por el clasificador para una segunda
molienda, se denomina carga circulante.

## Slide 7
PRINCIPIOS DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS
• En un medio viscoso, como el agua o el aire, cuando se ha alcanzado el equilibrio entre la fuerza de la gravedad y las fuerzas de resistencia del fluido, el cuerpo alcanza su velocidad terminal y después cae a una velocidad uniforme.
• La velocidad de Sedimentación es la velocidad relativa entre el fluido y un sólido que se producen por la acción de un campo de fuerzas externo (gravitacional o centrífugo).

## Slide 8
ASENTAMIENTO LIBRE
Se refiere al asentamiento de partículas en un volumen de un fluido, el cual es mucho mayor con respecto al volumen total de las partículas (como en el asentamiento en un dique de colas), por lo tanto el volumen del conjunto de partículas es despreciable.
Para pulpas bien dispersadas, predomina el asentamiento libre cuando el porcentaje de sólidos en la pulpa es menor al 15%.
PRINCIPIOS DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS

## Slide 9
ASENTAMIENTO RETARDADO
A medida que la cantidad de sólidos aumenta en la pulpa, las partículas interfieren unas con otras sus movimientos de caída libre. Por esta razón el sistema empieza a comportarse como un medio pesado cuya densidad es mayor a la del líquido.
A este sistema, en el que las partículas se mueven con una velocidad ligeramente menor a su velocidad máxima debido a la interferencia entre partículas, se denomina asentamiento retardado
PRINCIPIOS DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS

## Slide 10
LOS CLASIFICADORES HIDRAULICOS
• Consisten de una columna de clasificación en la cual un fluido sube a una velocidad uniforme.
Las partículas introducidas en la columna de clasificación, o suben o bajan, dependiendo de si su velocidad terminal es mayor o menor que la velocidad de ascenso del fluido.
• En la columna se clasifica la carga alimentada en dos productos, un rebalse (overflow) que consiste en partículas con velocidad terminal menor que la del fluido y un (underflow) o producto spigot con partículas cuya velocidad terminal es mayor que la del fluido.
PRINCIPIOS DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS

## Slide 11
LAS OPERACIONES DE CLASIFICACIÓN SE EFECTÚAN EN DIFERENTES TIPOS DE APARATOS DE CLASIFICACIÓN MECÁNICA E HIDRAULICA
Pueden agruparse en dos clases principales dependiendo de la dirección de la corriente del fluido
1. Clasificadores de corriente horizontal
(clasificadores mecánicos). Para asentamiento
libre.
2. Clasificadores de corriente vertical
(clasificadores hidráulicos). Para asentamiento
retardado.
EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS

## Slide 12
1. CLASIFICADORES DE CORRIENTE HORIZONTAL
Los clasificadores de este tipo se caracterizan
por que la separación de las partículas se realiza en una corriente de agua horizontal, la cual arrastra a las partículas finas y deja sedimentar a las grandes. Además cuentan con un dispositivo mecánico para remover las partículas grandes
EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS

## Slide 13
CARACTERISTICAS DEL TRABAJO EN
UN CLASIFICADOR MECÁNICO
Esquema de un clasificador de rastras o de espiral,
se puede distinguir las cuatro zonas de trabajo
ZONA A: Ubicada en el fondo del estanque, es una
capa estacionaria de partículas de grano grueso
por debajo de los rastrillos o la espiral. Actúa como
una capa protectora, ya que absorbe las fuerzas
abrasivas durante el transporte.
ZONA B: Partículas de grano grueso que han
sedimentado y serán transportadas.
ZONA C: Suspensión de partículas en agua. Zona
de asentamiento retardado, de alta densidad y
turbulencia.
ZONA D: Corriente horizontal de pulpa desde el
punto de alimentación hasta el rebalse (overflow).
EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS

## Slide 14
CLASIFICADOR DE ESPIRAL TIPO AKINS
El sistema de transporte de partículas gruesas asentadas en la piscina del equipo es trasladado hasta la descarga en la parte superior del mismo por medio de una espiral, la cual transporta una parte de la subida en seco, lo cual permite descargar el material con menor porcentaje de agua.
EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS

## Slide 15
EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS

## Slide 16
CLASIFICADOR DE RASTRILLOS
El equipo consta de uno o dos brazos, los cuales van limpiando la carga gruesa del tanque del equipo hacia la parte superior del mismo, donde se
encuentra la descarga.
Una parte del trayecto de las paletas esta fuera del nivel del agua y consiguientemente llega al nivel de descarga con menor contenido de agua.
EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS

## Slide 17
EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS

## Slide 18
CONO DE ASENTAMIENTO
Al final del tubo de alimentación se crea
una corriente horizontal desde el centro hacia la
pared interna del cono, la que arrastra a las
partículas pequeñas y deja sedimentar a las
grandes, que son descargadas por la parte inferior del cono.
EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS

## Slide 19
EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS

## Slide 21
Eficiencia de la Clasificación
f = % del material en el alimento al clasificador, más fino que la malla de separación.
o=% del material en el rebalse del clasificador, más fino que la malla de separación.
F =tonelaje de alimento al clasificador. O = tonelaje del rebose del clasificador
EFICIENCIA= 10000 ( O/F ) [o – f / f (100 –f)]

## Slide 22
2. CLASIFICADORES DE CORRIENTE VERTICAL
Estos clasificadores se caracterizan
por que la separación de las partículas
de acuerdo a sus tamaños se realiza
en una corriente vertical de agua, la
cual arrastra a las partículas pequeñas
y deja sedimentar a las grandes.
EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS

## Slide 23
EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS
CLASIFICADOR DE COLUMNAS (ELUTRIADOR)
Consta de columnas de clasificación de diferente diámetro. En la primera columna, la alimentación de pulpa se efectúa por la parte superior, mientras que el agua se inyecta por la parte inferior, de modo que las partículas cuya velocidad máxima sea igual a la velocidad del agua son arrastradas hacia el rebalse, mientras que las partículas que tienen velocidad mayor caen al fondo.

## Slide 24
21
EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS
CLASIFICADOR FAHRENWALD
Consta de varias columnas. La pulpa se alimenta a través de un alimentador en la parte superior del equipo del que pasa a la primera columna. El
agua se inyecta a cada columna por la parte inferior y puede ser regulada de acuerdo a requerimiento por medio de llaves de paso. El
overflow (con partículas pequeñas) de la primera
columna pasa a la siguiente columna mientras que las partículas grandes se descargan por los Spigots.

## Slide 25
EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS
CLASIFICADOR SPITKASTEN
Las columnas son cónicas y de diferente tamaño, para favorecer el efecto del asentamiento retardado.

## Slide 26
EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS
CLASIFICADOR ONDULADO RHEAX
La columna tiene forma de zig zag,
para mejorar la eficiencia de
separación.

## Slide 27
EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS
HIDROCICLÓN
En los últimos 10 años, el hidrociclón a reemplazado al clasificador mecánico como un aparato de clasificación de la pulpa, en la mayoría de las plantas de molienda.

## Slide 28
EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS