## Slide 1: PROCESAMIENTO DE MINERALES II
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PROCESAMIENTO DE MINERALES
INGENIERÍA DE MINAS
TEMA: CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO

## Slide 2
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO

## Slide 3
La separación por gravedad cubre dos métodos diferentes:
• Separación en agua (concentración gravimétrica).
• Separación en medio denso (Denso Media Separation, DMS).
La fórmula para la Separación en Agua es:
Principios de la Concentración Gravimétrica
y la fórmula para la Separación en Medio Denso es:
Donde ∆p = Diferencia en densidad. También llamado Criterio de Concentración
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO

## Slide 4
Principios básicos de la Concentración en Medio Denso
partícula
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO

## Slide 5
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Métodos de Separación por Gravedad
Los métodos de separación por gravedad se agrupan en tres categorías principales :
Separación por medios densos, en el cual las partículas se sumergen en un baño que contiene un fluido de densidad intermedia, de tal manera que algunas partículas floten y otras se hundan.
b) Separación por corrientes verticales, en la cual se
aprovechan las diferencias entre velocidades de
sedimentación de las partículas pesadas y livianas,
como es el caso del jig.
c) Separación en corrientes superficiales de agua o
“clasificación en lámina delgada”, como es el caso de
las mesas concentradoras y los separadores de espiral.

## Slide 6
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Influencia del Tamaño de partículas en los Procesos de Cocentración

## Slide 7
Concentración en Medio Denso (DMS)
• Utiliza como Medio un fluido de densidad intermedia (el sólido de densidad menor flota y el de densidad más alta se va al fondo (se hunde).
•Los Medios densos usados son : líquidos orgánicos, solución de sales en agua, sólidos gasificados y suspensiones de sólidos en agua.
Cap. 500 Tn/H
Tamaño alimentación 10 cm
Cap. 800 Tn/H
Tamaño alimentación 6mm-30 cm
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
• Métodos de separación : estáticos y dinámicos.
•Separación estática, usa la fuerza de gravedad. Se utilizan equipos como los Estanques, Tambores, Vasos, Conos.
•Tamaños de partícula en un rango granulométrico de 150 mm (6”) a 6 mm(1/4”), pudiéndose tratar tamaños de hasta 14”.

## Slide 8
•Separación dinámica, equipos que usan fuerzas centrífugas (hasta 20 G).
•Tamaños de tratamiento varía de 50 mm a18 mm, rangos mínimo de 0,5 mm (28 mallas) a 0,2 mm (65 mallas).
The Dyna Whirlpool separator is used for treating fine coal, particularly in the Southern Hemisphere, as well as diamonds, fluorspar, tin, and lead-zinc ores, in the size range 0.5-30 mm (Wills and Lewis, 1980).
Concentración en Medio Denso (DMS)
Capacidad 1 a 100 Tn/H
Tamaño alimentación 0,5-30 mm
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
•Los equipos más importantes son los ciclones, los Dyna-Whirpool, Vorsyl, Larcodems
•Aplicación. Para la producción de concentrado final, lavado de carbón mineral , pré-concentración del diamante, súlfuros y óxidos metálicos

## Slide 9
Antecedentes
•Año 1858 se patentó el primer proceso (Sir Henry Bessemer). Medios densos soluciones de cloruros de Fe, Mn, Ba y Ca .
•Año 1917, se patentó el proceso Chance. Medio, una mezcla de arena/agua para limpieza de Antracita y carbón bituminoso.
•Año 1922 , el proceso Conklin para la limpieza de antracita empleando magnetita en suspensión.
•Año 1935 el lavador (washer) Belknap de cloruro cálcico fue el primero instalado para limpiar carbón bituminoso.
•Año 1938 el proceso Tromp fue el primero en emplear comercialmente como medio la suspensión de magnetita.
•Año 1940, American Cyanamid Co. empleó el primer método para la recuperación del medio (magnetita).
Concentración en Medio Denso (DMS)

## Slide 10
Ventajas del Proceso
• Uso en pre-concentración antes del proceso de conminución
para rechazar el material estéril y reducir los costos de
tratamiento.
• Obtener separaciones precisas a una determinada densidad
relativa
• Posibilidad de manejar un amplio rango de tamaños (caso del
tratamiento de carbones minerales).
• Posibilidad de cambiar la densidad relativa de separación
para conseguir exigencias variables de mercado.
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Desventajas del Proceso
• Incremento de costo por equipos/auxiliares para reciclar el medio denso
• Incremento de costo por las operaciones de los equipos que reciclan el medio y la pérdida del mismo.
• Incremento de costo/mantenimiento si el medio es abrasivo.
• Potenciales problemas de arranque del sistema si se permite al medio sedimentarse en bombas, recipientes y tuberías

## Slide 11
Características de un Medio Denso
• Bajo costo
• Estable físicamente
• Fácilmente recuperable
• Químicamente inerte, para no atacar ciertos minerales
• Fácilmente removible de los productos de separación
• Tener baja viscosidad
• Tener una densidad ajustable en un gran intervalo
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Tipos de medios densos
• Líquidos orgánicos,
• Sales disueltas en agua, Ca(NO3)2
• Sólidos gasificados
• Suspensiones de sólidos en agua.

## Slide 12
Líquidos Orgánicos
Se usan en laboratorios (para menas y carbón mineral en rangos 0.86 a 2.96 de densidad relativa).
Gasolina, benzeno, tetrabromoetano, bromoformo, tetrabromuro acetileno y pentacloruro de carbono.
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Sales disueltas en agua
Se emplean el cloruro cálcico y cloruro de zinc.
Proceso Belknap de uso actual para la preparación del carbón mineral.
Cloruro cálcico se usa en un rango de densidad relativa de 1.4 a 1.6.

## Slide 13
Sólidos Gasificados
Se emplean arena aireada 0.60-0.18 mm (Fraser y Yancey) para lavado de carbones. Actualmente se usa un medio de magnetita + aire.
Sólidos de Fe-Si
Suspensiones de Sólidos
Son líquidos con sólidos insolubles dispersados (25 a 45%)
Los factores principales para la selección del sólido son
• Dureza alta
• Peso específico alto
• Estabilidad química (resistencia a la corrosión)
• Sedimentación lenta y viscosidad tolerable
• Distribución granulométrica, tamaño y forma de los granos.
Los sólidos usados son :arcillas, cuarzo, barita, magnetita, galena, fierro-silicio molido o atomizado.
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Sólidos de Magnetita

## Slide 14
Suspensiones de Sólidos
Ferro-Silicio
• De mayor uso para menas (densidades de hasta 3,5).
• Mezclas de Fe-Si tienen entre 15 a 22% de Si.
• Se recuperan por concentración magnética.
• Si el % Si aumenta (> 16 %) la susceptibilidad magnética se verá muy reducida.
• Si el % Si disminuye (< 15 %) la aleación tenderá a corroerse.
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Magnetita
• De mayor uso para la preparación del carbón mineral.
• Las densidades relativas de separación para los carbones varía desde 1.30 hasta 1.90.

## Slide 15
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
How Heavy Liquid Separation Works
https://www.youtube.com/watch?v=YMl4Hez-9WY

## Slide 16
Recuperación del Medio Denso
• Se retiran los productos livianos y pesados del equipo hacia los harneros de drenaje con parrilla de acuerdo a la granulometría de la mena tratada.
• El medio denso pasa por la malla del harnero y va a un estanque de stock.
•Los productos van a un harnero de lavado donde se retiran las partículas que las recubren.
• El material que pasa por la malla, contaminado con finos de la mena, es recuperado por concentración.
• Flotación para recuperar SPb, separación magnética (Fe-Si y magnetita) y clasificación para las arenas.
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO

## Slide 17
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Recuperación del Medio Denso

## Slide 18
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Recuperación del Medio Denso
Describir el proceso de Recuperación del Medio denso según el flow sheet adjunto!!!

## Slide 19
Separador de tambor magnético STEINERT WDS
Recuperación para medios densos de Ferrosilicio y magnetita (1 µm y 3 mm).
Dispone de potentes imanes de neodimio-hierro-boro.
Permite generar campos de alta intensidad capaces de ofrecer tasas de separación superiores al 99 %.
El sistema de imanes queda alojado excéntricamente y la fuerza magnética solo es máxima en la zona de separación.
La alimentación y la evacuación homogéneas por todo el ancho del tambor garantizan una lámina uniforme de material y separación.
Se tienen tambores de anchos de trabajo de entre 1,2 y 3,5 m.
Capacidad: < 150 m³/h por metro de ancho de trabajo (en función de las condiciones de uso)
Anchos de trabajo de hasta 3500 mm con diámetros de 915 mm o 1200 mm
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO

## Slide 20
Separador de tambor magnético STEINERT WDS
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
PELIGRO??
RIESGO??

## Slide 21
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Separador de tambor magnético
https://www.youtube.com/watch?v=u7GzmtamdMo

## Slide 22
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Equipos Separadores DMS
El material de alimentación puede ser
• Previamente triturado y humedecido.
• Un producto hundido de un separador 1° para una separación 2°.
• Pre-concentrado para liberar estériles y reducir costos de conminución
Especificaciones para el diseño de un separador
• Capacidad para tratar altos tonelaje de fedd por unidad de superficie de separador.
• Tener un mínimo volumen circulante del medio.
• La densidad relativa del medio en el separador, generalmente debe permanecer uniforme.
• Aceptar feed con variaciones en tamaño de partícula y en % de impurezas.

## Slide 23
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Los Separadores en medio denso pueden ser separadores de gravedad (static-baths) y separadores centrífugos (dynamic-baths)
Separadores de gravedad
Separador de Cono WEMCO
Para el tratamiento de menas y carbón mineral.
La alimentación se introduce en la parte superior del cono sobre la superficie del medio.
Posee unos agitadores mecánicos para mantener la suspensión del medio.
El cono tiene un diámetro máximo de hasta 6 m.
Cap. 500 Tn/H
Tamaño alimentación 10 cm

## Slide 24
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Separador de Cono WEMCO
El medio se introduce a diferentes niveles por medio de tuberías de retorno para el control del gradiente de densidad.
Los flotados se obtienen en la periferia superior del cono por rebose.
Los hundidos son evacuados del fondo a través de bombas o bien elevados por aire comprimido (air lift) a través de un conducto central.
El cono tiene un diámetro máximo de hasta 6 m.
Cap. 500 Tn/H
Tamaño alimentación 10 cm

## Slide 25
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Separador de Tambor
La rotación del tambor levanta el hundido hasta extraerlo del baño y depositarlo en un vertedero situado a diferente nivel.
El producto flotado decanta a un vertedero situado en el extremo opuesto al canal de alimentación del tambor.
Pueden realizar separaciones de tres productos, el tambor estará provisto de dos compartimentos: el compartimento de baja densidad y el compartimento de alta densidad.

## Slide 26
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Se fabrican en diámetros que llegan hasta los 4.6 m por 7 m de largo.
Capacidades de hasta 800 t/h.
Separan partículas con tamaños comprendidos entre 6 mm y 30 cm.
Separador de Tambor WEMCO
Separador de Tambor

## Slide 27
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Separador de Tambor

## Slide 28
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Ad Rem Dense Medium Separation Plant
https://www.youtube.com/watch?v=2vVhKvxsryc&t=182s

## Slide 29
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Separador TESKA
Es más compacto que los separadores a tambor.
Tiene una rueda de descarga del rechazo perpendicular al flujo de alimentación del carbón que remueve el hundido fuera del equipo.
Cap. 700 Tn/H

## Slide 30
Separador Drewboy
Procesa carbón mineral. Dispone de una rueda de aspas radiales que eleva los hundidos y los saca fuera del baño, por otra parte una rueda de estrella descargará el flotado por el extremo opuesto de la entrada de alimentación.
La entrada de medio se efectúa a través de la alimentación del carbón.
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Cap. 1000 Tn/H

## Slide 31
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Separador Drewboy

## Slide 32
Separador Norwalt.
Se alimenta el carbón en el centro del separador, descargándose los flotados a través de un vertedero en el extremo del separador.
Los hundidos serán rastrillados por unos agitadores que los dirigen a una rueda elevadora que se encargará de sacarlos fuera del equipo, depositándoles en un vertedero exterior.
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO

## Slide 33
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Los procesos de beneficio en la industria minera tienen un consumo de agua muy elevado.
Se agrava más por la disminución de la calidad del mineral.
Los recursos hídricos del mundo son cada vez más escasos.
La producción y el consumo de carbón aumentaron drásticamente en China.
Desventaja, reducen su eficiencia para alimentaciones más finas. Hay que seguir optimizando!!!!!
Separador en Medio Denso en seco en Lecho fluidizado
Es una solución para reducir el consumo de Agua??

## Slide 34
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Es un aparato de beneficio en seco de carbón grueso (50 a 6 mm) con lecho fluidizado de perlas magnéticas + aire con buen rendimiento.
Consta de una cámara de aire, un distribuidor de aire, un recipiente de separación, un raspador, así como un equipo de recuperación de perlas magnéticas.
Los materiales separados se transportan en contracorriente. El producto ligero flotante, como el carbón limpio, se descarga a la izquierda y el producto pesado que se hunde, como la basura, a la derecha.
Separador en Medio Denso en seco en Lecho fluidizado

## Slide 35
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Separadores centrífugos
Se emplean en el tratamiento de menas y lavado de carbón mineral mediante altas fuerzas centrífugas.
Permite separaciones de partículas más finas, < 0.5 mm
El Ciclón DMC
Procesa minerales metálicos y carbón en el rango de tamaños comprendido entre 40 y 0.5 mm.
El principio de operación es muy similar a los hidrociclones. El mineral se introduce en suspensión con el medio (ferrosilicio o magnetita en partículas muy finas) por gravedad.
Los hundidos son recogidos por el apex y los flotados salen a través del capturador de remolino central vortex finder.

## Slide 36
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
El Ciclón DMC

## Slide 37
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
El Ciclón DMC

## Slide 38
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
El Ciclón DMC
Ep

## Slide 39
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
El Ciclón DMC

## Slide 40
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Novel process instrumentation
El Ciclón DMC

## Slide 41
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Mine’s sophisticated diamond recovery plant, which processes ore from each of the three kimberlite pipes separately due to their different characteristics. He describes how ore is screened and sized through a series of crushers, screens, and scrubbers that wash the material by tumbling it with water. The material finally passes through to dense media separation, where the scrubbed ore is mixed with ferrosilicon solution that separates the heavier mineral component containing the diamonds. The concentrate then travels into a secure facility where a combination of X-ray sorters and grease tables separate the diamonds, including those with non-fluorescent coats.
El Ciclón DMC

## Slide 42
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Separador Vorsyl
Se usa para la preparación del carbón hasta tamaños de 30 mm.
La alimentación consiste en carbón deslamado y el medio de magnetita.
La alimentación se introduce bajo presión y las fuerzas centrífugas van a permitir llevar a cabo la separación entre el carbón limpio y la arcilla esquistosa de forma similar a como ocurre en los hidrociclones.

## Slide 43
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
El Separador LARCODEMS
El separador (Large Coal Dense Medium Separator) es usado para el tratamiento del carbón crudo en el rango de tamaños desde 100 - 0.5 mm.
Consiste en una cámara cilíndrica que está inclinada 30º respecto a la horizontal.
La alimentación de medio es introducida bajo presión.
Las partículas de elevada densidad relativa pasan rápidamente a la pared de la cámara cilíndrica y son extraídas a través del extractor de rechazo.
Dimensiones, 1.2 m de diámetro y 3 m de largo puede tratar 250 t/h de carbón

## Slide 44
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Separador Dyna Whirlpool
Se emplea para tratar carbón, además de diamantes, titanio, mineral plomo-zinc, en el rango de tamaños comprendido entre 0.5 - 30 mm.
Su capacidad es de 100 Tn/H
Su costo de mantenimiento es bajo.

## Slide 45
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO
Las plantas DMS Sepro de dos productos estándares (concentrado, relaves) utilizan un separador Condor de dos etapas y un circuito de densidad media independiente, mientras que las plantas DMS de tres productos (concentrado, medios, residuos) utilizan un separador Condor de tres etapas y circuitos de dos medios, a alta y baja densidad.
Sepro Mineral Systems ha desarrollado el separador de medio denso Condor (DMS, Dense Medium Separation).
Este es un equipo multi-etapa de tecnología avanzada de separación.
Se usa en trabajos de pre-concentración para rechazar el material estéril antes del procesamiento o molienda y así reducir los costos de operación.
El DMS SEPRO

## Slide 46
El DMS SEPRO
CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO