## Slide 1: Materiales Refractarios Laboratorio – Materiales Refractarios
Cátedra Materiales para Ingeniería
Ing. Teresa Antequera

## Slide 2
Sistema SiO2 - Al2O3
Refractario de Alta Alúmina según Norma IRAM 12505
Los refractarios de alta alúmina son los productos refractarios cuyo contenido en óxido de aluminio oscila entre 47,5 % y 99 %. Generalmente reciben nombres diferentes, según la materia prima o especie mineralógica que predomina en la composición (corindón. Sillimanita, cianita, bauxita, mullita, diásporo, etc.)

## Slide 3
Tipo de ladrillo | Refractariedad (°C) | Temp. máx. trabajo (°C)
Sílice | 1700–1730 | 1500–1600
Semisílice | 1650–1700 | 1400–1500
Silicoaluminoso | 1580–1700 | 1300–1450
Aluminoso | 1650–1750 | 1400–1600
Alta alúmina Grupo I | 1700–1750 | 1500–1650
Alta alúmina Grupo | 1750–1800 | 1600–1750

## Slide 4
Determinación de la Porosidad de ladrillos refractarios

## Slide 5
Probeta | Peso Seco [g] | Peso Suspendido [g] | Peso Saturado [g] | Absorcion en agua | Porosidad Aparente | Peso esp. Aparente de agua | Peso Específico Aparente
55-1 | 17,78 | 6,7 | 19,0 |  |  |  | 
55-2 | 18,97 | 7,2 | 20,3 |  |  |  | 
55-3 | 17,01 | 6,6 | 18,2 |  |  |  | 
55-4 | 19,60 | 7,4 | 21,1 |  |  |  | 
55-5 | 21,14 | 7,9 | 22,5 |  |  |  | 
57-1 | 19,67 | 7,3 | 20,8 |  |  |  | 
57-2 | 15,29 | 5,5 | 16,0 |  |  |  | 
57-3 | 19,02 | 7,2 | 20,0 |  |  |  | 
57-4 | 17,67 | 6,5 | 18,7 |  |  |  | 
57-5 | 16,94 | 6,3 | 17,9 |  |  |  | 
G1-1 | 3,67 | 1,9 | 4,0 |  |  |  | 
G1-2 | 3,04 | 1,6 | 3,4 |  |  |  | 
G1-3 | 3,28 | 1,7 | 3,6 |  |  |  | 
G1-4 | 3,29 | 1,8 | 3,6 |  |  |  | 
G1-5 | 2,80 | 1,4 | 3,2 |  |  |  | 
G1-6 | 3,21 | 1,6 | 3,6 |  |  |  | 
G2-1 | 3,43 | 1,7 | 3,8 |  |  |  | 
G2-2 | 3,30 | 1,7 | 3,7 |  |  |  | 
G2-3 | 4,08 | 2,0 | 4,5 |  |  |  | 
G2-4 | 3,46 | 1,8 | 3,9 |  |  |  | 
G2-5 | 3,46 | 1,8 | 3,9 |  |  |  | 
G2-6 | 3,25 | 1,6 | 3,7 |  |  |  | 

## Slide 6
 | SiO2 W% | TiO2 W% | Al2O3 W% | Fe2O3 W% | MnO W% | MgO W% | CaO W% | Na2O W% | K2O W% | P2O5 W% | Loid W% | Total W%
Lad.55 | 17,19 | 3,197 | 76,68 | 1,585 | 0,007 | 0,177 | 0,378 | 0,879 | 0,21 | 100,303 | 17,19 | 3,197
Lad.57 | 18,71 | 0,086 | 80,321 | 0,293 | 0,001 | 0,023 | 0,086 | - | 0,074 | 0,001 | - | 99,593
Norma IRAM 12508
Composición Química de ladrillos refractarios

## Slide 7
Visible | Ref. Code | Score | Compound Name | Chemical Formula
Rojo | 01-087-0711 | 63 | Corundum (Cr-doped), syn | Al1.92 Cr.08 O3
Azul | 01-089-2645 | 54 | Mullite, syn | Al ( Al.83 Si1.08 O4.85 )
DRX ladrillo 55
Determinación de la composición mineralógica del material refractario

## Slide 8
Visible | Ref. Code | Score | Compound Name | Chemical Formula
Rojo | 01-089-2645 | 63 | Mullite, syn | Al ( Al.83 Si1.08 O4.85 )
Azul | 01-075-0782 | 49 | Corundum (Cr-doped), syn | Al2 O3
DRX ladrillo 57

## Slide 10
Materiales para Ingeniería - Ingeniería Química
Cátedra de Materiales
Laboratorio