## Slide 1: Materiales Refractarios Parte 2
Cátedra Materiales para Ingeniería
Ing. Teresa Antequera

## Slide 2: Clasificación de los materiales refractarios
No existe un criterio único de clasificación de los materiales refractarios. Así según sea el criterio que se tome como base se tendrá una clasificación u otra. Se pueden clasificar de acuerdo con criterios diferentes, tales como:
Composición química.
Propiedades ácido – base (carácter químico).
Forma o presentación. Atendiendo a las características físicas del producto acabado.
Porosidad de los productos conformados (finalidad).
Proceso de fabricación
Uso

## Slide 3: Clasificación según la composición química
Esta clasificación está basada en el contenido del compuesto principal:
Refractarios de sílice, semi-sílice, sílico-aluminosos.
Refractarios aluminosos, de alto contenido de alúmina, de muy alto contenido de alúmina.
Refractarios de magnesita, magnesia-carbono, forsterita, dolomía, magnesia-cromo, cromo-magnesia.
Refractarios de cromita
Refractarios especiales

## Slide 4: Clasificación de acuerdo a sus propiedades ácido - base
Según este criterio los materiales refractarios se clasifican en:
Refractarios ácidos: Refractarios de sílice, de semi-sílice, silico-aluminosos, de carburo de silicio, de circona y de silicato de circonio.
Refractarios básicos: Refractarios de magnesia, de dolomía sinterizada, magnesia – cromo y de forsterita .
Refractarios neutros o inertes: Refractarios de carbono, de cromita y de cromo - magnesia.
Refractarios anfóteros: Refractarios de alta y muy alta alúmina.

## Slide 5
El índice de silicatación: permite determinar la acidez o basisidad de refractarios que tienen una mezcla de óxidos en su composición:
Si el índice de silicatación es mayor que la unidad existe un predominio de óxidos ácidos y el refractario es ácido.
Por el contrario, si el índice de silicatación es menor que la unidad, el refractario es básico
Índice de silicatación

## Slide 6: Clasificación de los materiales refractarios atendiendo a las características físicas del producto acabado
Según este criterio los materiales refractarios se clasifican en:
Materiales conformados, son los que tienen un forma geométrica definida, por ejemplo: Ladrillos normales y en cuña, bloques, formas especiales, etc. Ellos están listos para ser instalados, obtenidos por prensado, extrusión, vibración o aglomeración.

## Slide 7: Clasificación de los materiales refractarios atendiendo a las características físicas del producto acabado
Materiales no conformados o monolíticos: Masas plásticas, masas para apisonar (ramming), hormigones refractarios, morteros refractarios, masas proyectables neumáticamente, etc. Obtienen su forma final en el lugar de construcción por colado, vibración, gunitado, etc.

## Slide 8: Clasificación de los materiales refractarios atendiendo a las características físicas del producto acabado
Productos funcionales (preformados): son materiales conformados y se corresponden con las partes que se cambian más a menudo en los hornos y que realizan una función especifica durante el proceso.

## Slide 9: Clasificación de los materiales refractarios atendiendo a las características físicas del producto acabado
Finalmente, también pueden presentarse los materiales refractarios en forma de materiales fibrosos.
Formas: mantas, papeles, placas y módulos

## Slide 10: Otras clasificaciones
Clasificación de los materiales refractarios según la porosidad del producto conformado:
Refractarios densos: Se consideran refractarios densos aquellos materiales cuya refractariedad sea igual o superior a los 1500 ºC y el valor de la porosidad total sea inferior al 39 % en volumen.
Refractarios aislantes: Su porosidad total es igual o superior al 45 % en volumen

## Slide 11: Otras clasificaciones
Clasificación de los materiales refractarios atendiendo al proceso de fabricación:
Refractarios convencionales: ladrillos, preformados etc.
Refractarios especiales: obtenidos por fusión en horno eléctrico de las materias primas (alúmina electrofundidas) o mediante sinterización-compresión isostática a elevadas temperaturas (HIP)
Clasificación de los materiales refractarios atendiendo a su uso:
Refractarios para la industria siderúrgica.
Refractarios para la industria cementera
Refractarios para la industria de la cal
Refractarios para la industria del vidrio
Refractarios para la industria petroquímica

## Slide 12: Diagrama de flujo del proceso de fabricación de los materiales refractarios conformados

## Slide 13
Diagrama de flujo del proceso de fabricación de los materiales refractarios NO conformados

## Slide 14
Materiales para Ingeniería - Ingeniería Química
Cátedra de Materiales – Segunda Parte