## Slide 1: Materiales Refractarios parte 3
Cátedra Materiales para Ingeniería
Ing. Teresa Antequera

## Slide 2
Propiedades de los materiales refractarios y formas de control
Temperatura de fusión y ablandamiento - Refractariedad
Refractariedad
Indica la temperatura a la cual el material se deforma por ablandamiento, a medida que se incrementa la temperatura
Depende de
El efecto de la composición
El efecto de la velocidad de calentamiento
Efecto de la microestructura
Formación de fase líquida
Rango de fusión
Punto de fusión óxidos simples
Punto de reblandecimiento materiales refractarios
Determinación de la refractariedad
Por comparación con los conos pirométricos (ASTM C-24)
Mediante pirómetros ópticos

## Slide 3
La línea de líquidus en un diagrama de fases binario (como el SiO₂–Al₂O₃) representa el límite superior de temperatura a partir del cual una mezcla comienza a solidificarse. Por encima de esta línea, el sistema está completamente en estado líquido.
Conceptos importantes
La refractariedad es la capacidad de un material para resistir altas temperaturas sin fundirse ni descomponerse. Se mide como la temperatura máxima a la que el material mantiene su forma y propiedades físicas.
Temperatura de trabajo de materiales refractarios: Es la temperatura máxima a la que un ladrillo refractario puede operar de forma continua sin perder su integridad estructural ni funcional.

## Slide 5
Resistencia al choque térmico
La resistencia al choque térmico es una función
Del coeficiente de expansión térmica,
De la resistencia mecánica
Del módulo de elasticidad
De la existencia de transformaciones polimórficas.
La sílice sufre transformaciones cristalográficas durante el calentamiento:
a 573 ºC (cuarzo α a cuarzo β), a 870 ºC (cuarzo β a tridimita), y a 1470 ºC (tridimita a cristobalita)

## Slide 6
Spalling, desconchado o descantillado
Spalling térmico
Spalling mecánico
Spalling estructural
La resistencia al choque térmico se puede medir experimentalmente por uno de los siguientes métodos:
Por relación de módulos de rotura a la flexión (IRAM 12616)
Determinación del máximo salto de temperatura que pueda soportar una pieza sin fracturarse al sumergirla en agua a temperatura ambiente. Se determina por el número de sucesivos ciclos térmicos: inmersión en agua desde una temperatura dada de calentamiento, que es capaz de aguantar sin fracturarse (vidrios y refractarios)
Determinación de un índice analítico de resistencia al choque térmico
donde:
k: Conductividad. térmica
R: Carga de rotura
α: Coeficiente de dilatación
E: Modulo de Young
Ce: Calor especifico
Una alta carga de rotura R permite soportar tensiones más altas sin fractura

## Slide 7
Resistencia Mecánica a baja temperatura
Existen dos tipos de ensayos para determinar la resistencia:
Ensayo de resistencia a la compresión
Determinación del módulo de elasticidad y carga de rotura a la flexión
Rf = Resistencia a la rotura por flexión en Kg/cm2
G = Carga de rotura en Kg
L = Distancia entre apoyos en cm
a = ancho de probeta en cm
e = espesor de la probeta en cm
Resistencia a la abrasión

## Slide 8
Propiedades de los materiales refractarios
Densidad de un material
Masa probeta= Masa sólido + Masa aire ≅ Masa sólido
Vt = Vm + Vpc + Vpa
Vm = Volumen ocupado por la masa del material (volumen másico)
Vpc = Volumen ocupado por los poros cerrados (no comunicados con el exterior)
Vpa = Volumen ocupado por los poros abiertos (accesibles desde el exterior)
Va = Vm + Vpc
Va = Volumen aparente

## Slide 9
Propiedades de los materiales refractarios
De la misma forma que se han definido tres densidades, existen sus correspondientes porosidades
A menos que se recurra a procesos muy costosos, todos los refractarios producidos tienen una cierta cantidad de poros, cuyo número, tamaño y continuidad tendrán una influencia muy importante en el comportamiento del material refractario.
Pa: Porosidad abierta
Pc: Porosidad cerrada
PT: porosidad total

## Slide 10
La porosidad deteriora las propiedades mecánicas.
La magnitud del módulo elástico E, disminuye con la fracción volumétrica de porosidad P
E= E0 (1- 1,9P + 0,9P2 )
Donde Eo es el módulo de elasticidad
Ecuación de Ryshkewitch
La resistencia mecánica disminuye exponencialmente con la fracción volumétrica de poros P.
σrf = σ0exp(-nP)
σ0 y n son constantes experimentales
𝜎0: resistencia teórica del material sin porosidad
𝑏: constante que mide la sensibilidad de la resistencia a la porosidad
𝑃: fracción de porosidad (0–1).
Porosidad

## Slide 11
Resistencia a la deformación bajo carga
La acción combinada de cargas y temperaturas elevadas da lugar a fenómenos de fluencia lenta o creep, similares a los encontrados en los materiales metálicos: deformaciones crecientes con el tiempo.
En los ensayos estándar de resistencia bajo carga suele emplearse una carga constante de 2 Kg/cm2, determinándose la temperatura a la cual el refractario sufre una deformación dada (normalmente del 0.5%), en un tiempo de 100 o 1000 horas.

## Slide 12: Resistencia al ataque químico. Resistencia a las escorias
La resistencia al ataque por fundidos, especialmente las escorias siderúrgicas, resulta imprescindible tanto como criterio de aceptación y rechazo de productos refractarios, como herramienta en la investigación de mecanismos de ataque previa a la formulación de nuevos materiales o a la reformulación de los existentes de acuerdo con las nuevas exigencias de los procesos industriales

## Slide 13
Ensayo para la determinación de la resistencia al ataque químico
Finger test

## Slide 14
Materiales para Ingeniería - Ingeniería Química
Cátedra de Materiales – Tercera Parte