## Slide 1: Materiales Poliméricos Parte 1
Materiales para Ingeniería 2025
Ing. Teresa Antequera

## Slide 2
Definición y clasificación
Los polímeros son macromoléculas que contienen un gran número de unidades repetitivas unidas entre sí mediante enlaces químicos covalentes. Hay principalmente dos tipos de polímeros: polímeros naturales y sintéticos.
El plástico también es un polímero que tiene una gran masa molecular. El plástico es un tipo de polímero sintético

## Slide 3
Clasificación
Según el origen
Según la estructura
Según su aplicación
Polímeros de uso general
Polímeros de Ingeniería
Polímeros especializados

## Slide 4
Se puede clasificar también atendiendo a su comportamiento frente al calor, o según la disposición de las moléculas que forman el mismo:
Clasificación
Termoestables
Termoplásticos
Elastómeros
Son macromoléculas que se entrecruzan formando una red.
Debido a ésta disposición sólo se les puede dar forma una vez. Un segundo calentamiento produciría su degradación
Las macromoléculas están dispuestas libremente sin entrelazarse. Tienen la propiedad de reblandecerse con el calor, adquiriendo una forma que conserva al enfriarse
Las macromoléculas están ordenadas formando una red de pocos enlaces. Recuperan su forma y dimensiones cuando la fuerza que actúa sobre ellos cede

## Slide 5
En función del grado de las fuerzas intermoleculares que se producen entre las cadenas poliméricas, estas pueden adoptar dos tipos diferentes de estructuras, estructuras amorfas o estructuras cristalinas, siendo posible la existencia de ambas estructuras en un mismo material termoplástico.
La cristalinidad influye en la resistencia mecánica, térmica y química del polímero

## Slide 6
Propiedades mecánicas, térmicas y químicas
Propiedades mecánicas: Se caracterizan por su resistencia a la tracción, elasticidad y dureza.
Propiedades térmicas: Las propiedades térmicas de los polímeros determinan cómo responden al calor, afectando su procesamiento, aplicación y desempeño.
Propiedades químicas: La resistencia química de los materiales poliméricos permiten que soporten entornos agresivos sin degradarse
Otras Propiedades
Flexibilidad
Transparencia
Resistencia al calor
Biodegradabilidad

## Slide 7
Los polímeros responden a esfuerzos mecánicos de forma muy distinta a los metales o cerámicos. Su comportamiento depende de
su tipo (termoplástico, termoestable o elastómero),
su estructura interna (amorfos o semicristalinos)
Y las condiciones de carga (temperatura a la que se encuentra el material, tiempo de aplicación de la carga y velocidad de aplicación de la carga
PROPIEDADES MECÁNICAS
Propiedad | HDPE | LDPE
Cristalinidad | Alta | Baja
Módulo elástico | Alto (~1 GPa) | Bajo (~0.3 GPa)
Resistencia a tracción | Alta (~30 MPa) | Baja (~15 MPa)
Deformación antes de fractura | Moderada (~100–200%) | Muy alta (>400%)
Formación de cuello | Sí | Sí
Aplicaciones típicas | Tuberías, envases | Bolsas, películas

## Slide 8
Plástico rígido (1): poliestireno (PS), el polimetilmetacrilato (PMMA) o los policarbonatos (PC)
Fibras (2): Kevlar TM, fibra de carbono y nylon
Plásticos flexibles: polietileno (PE), polipropileno (PP)
Elastómeros: poliisopreno (PI), el polibutadieno (PB) y el poliisobutileno (PIB)
Propiedades mecánicas

## Slide 9
Comportamiento mecánico del PMMA(polimetilmetacrilato)
Propiedad | Valor típico | Comentario técnico
Módulo de elasticidad (Young) | 2.4–3.2 GPa | Alta rigidez comparada con otros termoplásticos
Resistencia a la tracción | 50–75 MPa | Buena resistencia, aunque frágil bajo impacto
Elongación a la rotura | 2–10 % | Baja ductilidad, comportamiento frágil
Resistencia al impacto (Izod) | 0.3–1.0 kJ/m² | Menor que el policarbonato, pero superior al vidrio
Dureza Shore D | ~80–90 | Superficie dura, resistente a rayaduras
Temperatura de transición vítrea (Tg) | ~105 °C | Mantiene rigidez hasta temperaturas moderadas

## Slide 10
Características mecánicas a temperatura ambiente de los polímeros más comunes.

## Slide 11
La dureza en los polímeros se refiere a su resistencia a la penetración o rayado por otro cuerpo más duro. No es una propiedad fundamental, pero es clave para evaluar su comportamiento frente al desgaste, rayaduras y presión localizada (capacidad de soportar cargas puntuales).
DUREZA
Polímero | Tipo | Dureza Shore típica
LDPE | Termoplástico | Shore D ~45–50
HDPE | Termoplástico | Shore D ~60–65
PMMA | Termoplástico | Shore D ~80–90
Kevlar™ | Termorrígido | Rockwell alta
Caucho natural | Elastómero | Shore A ~30–40
Poliuretano duro | Termorrígido | Shore D ~70–80

## Slide 12
Propiedades generales de los materiales poliméricos
Propiedades térmicas y comportamiento ante el fuego
Propiedades térmicas
Estos materiales poseen características térmicas únicas, como la temperatura de transición vítrea (Tg), que marca el punto donde un polímero pasa de ser rígido a flexible Cuando el polímero es enfriado por debajo de esta temperatura, se vuelve rígido y quebradizo, igual que el vidrio. Algunos polímeros son empleados a temperaturas por encima de sus temperaturas de transición vítrea y otros por debajo.
Polímero | Tipo | Tg (°C)
Poliestireno (PS) | Termoplástico amorfo | ~100
PMMA | Termoplástico amorfo | ~105
Policarbonato (PC) | Termoplástico amorfo | ~150
Polietileno (PE) | Semicristalino | ~-100
Nylon 6,6 | Semicristalino | ~50
Kevlar™ | Termorrígido | ~280

## Slide 13
OTRAS PROPIEDADES TÉRMICAS
Temperatura de fusión (Tm): Para polímeros semicristalinos. Es el punto donde las regiones cristalinas se funden.
Ejemplo: El polietileno de alta densidad (HDPE) tiene una Tm ≈ 130 °C.
Conductividad térmica: Los polímeros son malos conductores del calor (≈ 0.1–0.5 W/m·K), lo que los hace útiles como aislantes térmicos.
Capacidad calorífica específica (Cp): Indica cuánta energía se requiere para elevar su temperatura. Varía entre 1.0 y 2.5 J/g·K.
Estabilidad térmica: Depende de la resistencia de los enlaces químicos. Polímeros con enlaces C–F o C–Cl (como el PTFE o PVC) son más estables

## Slide 14
Los polímeros presentan una dilatación térmica significativamente mayor que los metales y cerámicos, debido a sus enlaces moleculares más débiles y su estructura viscoelástica. Esto implica que cambian de tamaño más fácilmente con la temperatura, lo cual es clave en diseño y aplicaciones técnicas.
Dilatación térmica
Polímero | Coef. dilatación (×10⁻⁶ /°C) | Comentario
Polietileno (PE) | ~100–200 | Muy sensible a cambios térmicos
Polipropileno (PP) | ~100–150 | Alta expansión, depende del grado
PMMA | ~70–90 | Estable, pero más que el vidrio
Policarbonato (PC) | ~65–70 | Buena estabilidad dimensional
Nylon 6,6 | ~80–100 | Aumenta con humedad

## Slide 15
Comportamiento ante el fuego
1. Inflamabilidad
Todos los polímeros orgánicos son combustibles, pero su resistencia al fuego varía según su composición y aditivos.
2. Índice de oxígeno limitante (LOI)
Es la concentración mínima de oxígeno necesaria para mantener la combustión.
• Ejemplo: PTFE tiene un LOI > 90% (muy autoextinguible), mientras que PE tiene ≈ 17% (muy inflamable).
Aplicaciones según comportamiento térmico
Polímero | Tg (°C) | Tm (°C) | LOI (%) | Aplicación típica
Poliestireno | 100 | — | 18 | Envases, electrónica
HDPE | — | 130 | 17 | Tuberías, envases
PTFE (Teflón) | 115 | 327 | >90 | Recubrimientos antiadherentes
PVC | 80 | — | 45 | Aislantes eléctricos

## Slide 16
Existen polímeros resistentes al fuego, conocidos como polímeros ignífugos. Algunos tienen resistencia intrínseca, mientras que otros se modifican con aditivos retardantes de llama. Son esenciales en sectores como la electrónica, la construcción, el transporte y la industria aeroespacial.

## Slide 17
Polímeros resistentes al fuego
1. Polímeros con resistencia intrínseca: Estos materiales poseen estructuras químicas que dificultan la combustión o liberan pocos gases tóxicos
Polímero | Características ignífugas | Aplicaciones típicas
PTFE (Teflón) | LOI > 90%, autoextinguible, no propaga llama | Recubrimientos antiadherentes, aislantes
PVDF | Alta estabilidad térmica, buena resistencia química | Cables, componentes eléctricos
Silicona | Resiste altas temperaturas, autoextinguible | Selladores, prótesis, electrónica
Poliarilétercetona (PEEK) | Alta resistencia térmica y química | Aeroespacial, automotriz, biomédico
2. Polímeros modificados con aditivos retardantes de llama. Se les incorporan compuestos como halógenos, fósforo, nitrógeno o minerales (hidróxidos metálicos) para mejorar su comportamiento frente al fuego.
Polímero base | Aditivos comunes | Aplicaciones típicas
Polipropileno (PP) | Fosfatos, halógenos | Carcasas de electrodomésticos
Poliestireno (PS) | Bromados, antimonio | Aislantes, electrónica
PVC | Cloro en su estructura | Cables, revestimientos
Poliamidas (PA) | Fósforo, minerales | Componentes automotrices, conectores

## Slide 18
Materiales poliméricos – Parte 1
Ingeniería de Materiales - 2025