## Slide 1: Materiales Poliméricos Parte 2
Materiales para Ingeniería 2025
Ing. Teresa Antequera

## Slide 2
Termoplásticos de interés industrial
Polímeros Vinílicos
Ejemplos:
• PVC (policloruro de vinilo): rígido o flexible, buen aislante eléctrico, resistente al fuego.
• PVAc (acetato de vinilo): usado en adhesivos.
• PVA (alcohol polivinílico): soluble en agua, biodegradable.
Aplicaciones: cables, tuberías, carpintería, adhesivos, textiles.
Poliésteres Saturados
Ejemplos:
• PET (polietileno tereftalato): semicristalino, buena barrera a gases, reciclable.
• PBT (polibutileno tereftalato): más flexible que PET, buena resistencia al impacto.
Aplicaciones: botellas, fibras textiles, conectores eléctricos, piezas automotrices.
Policarbonato PC
Polímero amorfo con grupos carbonato en su cadena. Alta resistencia al impacto y transparencia.
Propiedades:
• Alta tenacidad
• Buena estabilidad dimensional
• Resistencia térmica moderada
Aplicaciones: lentes, cascos, componentes electrónicos, protección balística.
Los principales polímeros termoplásticos de uso industrial se clasifican en las siguientes familias:

## Slide 3
Poliamidas (Nylons) PA
También conocidos como nylon, contienen grupos amida (-CONH-) en su cadena. Son semicristalinos y muy resistentes.
Ejemplos:
• PA6, PA6.6: alta resistencia mecánica, buena resistencia térmica.
• PA12: más flexible, menor absorción de humedad.
Aplicaciones: engranajes, textiles, autopartes, conectores eléctricos
Fluorplásticos
Contienen átomos de flúor, lo que les da alta resistencia química y térmica.
Ejemplos:
• PTFE (Teflón): antiadherente, ignífugo, inerte químicamente.
PVDF (fluoruro de polivinilideno): buena resistencia química y mecánica.
Aplicaciones: válvulas, recubrimientos, componentes químicos, cables especiales.
Polioximetileno (POM)
También llamado acetal, es un polímero semicristalino con alta rigidez y estabilidad dimensional.
Propiedades:
• Alta resistencia al desgaste
• Bajo coeficiente de fricción
• Buena resistencia química
Aplicaciones: engranajes, rodamientos, piezas de precisión, válvulas.

## Slide 4
Polímeros de interés industrial: resumen y aplicaciones
Polímero | Tipo térmico | Propiedades destacadas | Aplicaciones industriales principales
Polietileno (PE) | Termoplástico | Bajo costo, buena resistencia química, flexible | Envases, bolsas, tuberías, aislantes eléctricos
Polipropileno (PP) | Termoplástico | Ligero, resistente a la fatiga, reciclable | Automotriz, textiles, envases, bisagras vivas
Policloruro de vinilo (PVC) | Termoplástico | Rígido o flexible, resistente al fuego, aislante | Tuberías, cables, carpintería, calzado
Poliestireno (PS) | Termoplástico | Rígido, transparente, frágil, buen aislante | Envases, embalajes, aislación térmica
Polietileno tereftalato (PET) | Termoplástico | Transparente, barrera a gases, reciclable | Botellas, textiles, envases alimentarios
Poliamidas (Nylon) | Termoplástico | Alta resistencia mecánica y térmica | Engranajes, textiles, autopartes
Policarbonato (PC) | Termoplástico | Alta resistencia al impacto, transparente | Lentes, cascos, componentes electrónicos
Poliuretano (PU) | Termoestable / Elastómero | Flexible o rígido, buena resistencia al desgaste | Espumas, calzado, recubrimientos, selladores
Resinas epoxi | Termoestable | Alta rigidez, adhesión, resistencia química | Adhesivos, recubrimientos, electrónica
Silicona | Elastómero | Alta elasticidad, biocompatible, térmicamente estable | Prótesis, selladores, utensilios de cocina
PTFE (Teflón) | Termoplástico | Inerte químicamente, antiadherente, ignífugo | Recubrimientos, válvulas, equipos químicos
Los polímeros han transformado la industria moderna por su versatilidad, bajo costo, resistencia química y mecánica, y facilidad de procesamiento. En la tabla figuranlos polímeros más relevantes en la industria

## Slide 5
La clasificación de reciclaje del 1 al 7 corresponde a los principales tipos de polímeros utilizados en productos plásticos, cada uno identificado por un número dentro del símbolo de reciclaje.

## Slide 6
Propiedades Tecnológicas
Polietileno PE
LDPE
HDPE
El polietileno es un polímero termoplástico formado por la repetición del monómero etileno (CH₂=CH₂). Es uno de los plásticos más simples y económicos, ampliamente utilizado en aplicaciones industriales, domésticas y de empaque.

## Slide 7
Tipo | Densidad (g/cm³) | Características clave | Aplicaciones comunes
LDPE (baja densidad) | 0.910–0.925 | Flexible, transparente, baja resistencia mecánica | Bolsas, films, envoltorios
LLDPE (lineal baja densidad) | 0.915–0.940 | Mejor resistencia que LDPE, buena elongación | Film estirable, bolsas resistentes
HDPE (alta densidad) | 0.940–0.970 | Rígido, opaco, buena resistencia química | Tuberías, envases, bidones, juguetes
UHMWPE (ultra alto peso molecular) | >0.940 | Extremadamente resistente al desgaste y al impacto | Prótesis, blindajes, engranajes
Tipos principales de PE
Polietileno HDPE

## Slide 8
b) Policloruro de vinilo PVC
El policloruro de vinilo (PVC) es un polímero por adición obtenido de la polimerización del cloruro de vinilo (CH₂=CHCl). Su estructura contiene átomos de cloro, lo que le confiere resistencia al fuego, polaridad química y buena adhesión.
Puede procesarse como PVC rígido (uPVC) o PVC flexible, dependiendo de los plastificantes añadidos:
• PVC rígido (uPVC): sin plastificantes, usado en carpintería, cañerías, perfiles, tarjetas.
• PVC flexible: con plastificantes, usado en cables, calzado, mangueras, cortinas

## Slide 9
c) PET
Se pueden distinguir tres tipos fundamentales de PET
Grado film
Grado textil
Grado Botella
El PET (Polyethylene Terephthalate) se obtiene por policondensación entre ácido tereftálico y etilenglicol. Su estructura contiene grupos éster (-COO-) que le confieren alta rigidez, buena barrera a gases y resistencia química. Es uno de los plásticos más usados en el mundo, especialmente en envases y textiles.

## Slide 10
Grado de PET | Características técnicas clave | Aplicaciones típicas
PET grado textil | - Alto peso molecular - Alta cristalinidad - Buena tenacidad - Se transforma en fibras por hilado por fusión o hilado en estado fundido | Fibras textiles (poliéster), ropa, tapicería, cuerdas, geotextiles
PET grado botella | - Alta transparencia - Buena resistencia al impacto - Buena barrera a gases - Requiere secado previo al moldeo | Botellas para bebidas (agua, gaseosas), envases alimentarios
PET grado film | - Bajo espesor - Alta orientación molecular - Buena barrera a gases y humedad - Alta resistencia al rasgado | Envases flexibles, empaques termoformados, etiquetas, cintas
Propiedad tecnológica | Descripción técnica
Procesabilidad | Buena: se puede extruir, inyectar y termoformar; requiere secado previo
Temperatura de procesado | 250–280 °C (alta, por su cristalinidad)
Soldabilidad / unión | Buena: se puede unir por calor o adhesivos especiales
Reciclabilidad | Muy alta: ampliamente reciclado en botellas y fibras (código ♳)
Adherencia superficial | Moderada: mejora con imprimación o tratamiento corona
Estabilidad dimensional | Excelente: mantiene forma bajo carga y temperatura
Compatibilidad con pigmentos | Buena: puede ser transparente o coloreado
Resistencia al desgaste | Alta: buena resistencia a la abrasión y al impacto
Aislamiento eléctrico | Bueno: útil en componentes electrónicos
Barreras a gases / humedad | Excelente: buena impermeabilidad a CO₂ y O₂

## Slide 11
Son polímeros que sufren una reacción de curado irreversible (reticulación o entrecruzamiento) durante su procesamiento. Esto forma una red tridimensional que les da rigidez permanente. A diferencia de los termoplásticos, no pueden fundirse ni reciclarse térmicamente.
Polímeros termoestables
Los termoestables de mayor interés industrial son:
1. Resinas Fenólicas: Fenol– Formaldehido (Bakelita)
2. Aminoresinas ( Urea – Formaldehído y Melamina - Formaldehido)
3. Resinas epoxy
4. Poliésteres insaturados
5. Resinas de poliuretano
6. Polisiloxano (Siliconas).

## Slide 12
Tipo de polímero termoestable | Características | Aplicaciones
Resinas epoxi | Alta adhesión, resistencia química y dieléctrica | Adhesivos, recubrimientos, placas electrónicas
Resinas fenólicas | Alta resistencia térmica, ignífugas | Frenos, aislantes eléctricos, tableros
Resinas de poliéster insaturado | Buenas propiedades mecánicas, moldeables | Carrocerías, embarcaciones, tanques
Resinas de melamina y urea-formaldehído | Duras, resistentes al rayado | Laminados, muebles, utensilios
Poliuretanos termoestables | Flexibles o rígidos, resistentes al desgaste | Espumas, recubrimientos, calzado
Siliconas termoestables | Alta elasticidad, biocompatibles, resistentes al calor | Prótesis, selladores, utensilios de cocina
¿Por qué se usan?
• En electrónica, por su aislamiento y resistencia térmica.
• En automotriz y aeroespacial, por su rigidez y estabilidad dimensional.
• En construcción, por su durabilidad y resistencia al fuego.
• En medicina, por su biocompatibilidad (siliconas).

## Slide 13
Resinas fenólicas: baquelita
Botón
Componentes eléctricos
Circuitos integrados
Fórmica y melamina
Fórmica
Melamina

## Slide 14
Resinas de poliéster
Fabricación con fibra de vidrio
Barco de fibra
Casco de fibra de carbono
Resinas Epoxy

## Slide 15
Elastómeros
Caucho sin vulcanizar
Caucho vulcanizado
Elastómeros de interés industrial
1) CAUCHOS DIOLEFÍNICOS
2) CAUCHOS MONOOLEFÍNICOS
3) CAUCHOS DE USOS ESPECIALES
Son materiales con comportamiento elástico y viscoelástico, formados por largas cadenas moleculares entrecruzadas de forma flexible. Esta estructura les permite estirarse hasta varias veces su longitud original y volver a su forma sin romperse

## Slide 16
Tipo de elastómero | Características destacadas | Aplicaciones típicas
EPDM | Resistente al ozono, agua y calor | Sellos, juntas, techos, mangueras
SBR | Buen comportamiento mecánico, económico | Neumáticos, calzado, amortiguadores
NBR | Resistente a aceites y combustibles | Juntas, guantes, mangueras hidráulicas
Silicona | Alta elasticidad, biocompatible, térmica | Prótesis, utensilios, selladores médicos
Poliuretano (PU) | Alta resistencia al desgaste y abrasión | Ruedas, recubrimientos, espumas técnicas
TPE (termoplásticos elastómeros) | Procesables como termoplásticos | Empaques, conectores, juguetes, calzado
Principales tipos y aplicaciones

## Slide 17
Derivados del caucho
Látex
Caucho
Siliconas
Pistola de silicona
Corazón artficial

## Slide 18
Fabricación de plásticos
Esquema de una extrusora
Extrusora
• Proceso: El plástico fundido se empuja a través una boquilla con forma definida.
• Ventajas: Producción continua de perfiles, tubos, láminas.
• Aplicaciones: Tuberías, cables, films, perfiles de ventanas.

## Slide 19
Moldeo a presión
Unión de matrices
Entrada del plástico
El moldeo a presión de polímeros se realiza mediante el moldeo por inyección y el moldeo por compresión.

## Slide 21
Moldeo por compresión
Se utiliza para crear diversos artículos, incluyendo piezas de plástico, utilizando diversos materiales y con la ventaja de aplicar calor para ablandar la materia prima y acelerar el proceso
Componentes automotrices (capós, guardabarros, parachoques), piezas eléctricas (enchufes, carcasas, interruptores), juntas y sellos, y artículos de uso doméstico como botones, perillas y vajillas.

## Slide 22
Moldeo por aire comprimido
Preforma
Moldeo por soplado
• Proceso: Se forma un tubo de plástico fundido (parisón o preforma), se sopla aire para expandirlo dentro de un molde.
• Ventajas: Ideal para objetos huecos.
• Aplicaciones: Botellas, bidones, recipientes.

## Slide 24
Huevera de poliestireno
Contenedor de poliestireno
Estampación por vacío
• Proceso: Se calienta una lámina termoplástica y se moldea por presión negativa sobre un molde.
• Ventajas: Proceso rápido, económico y versátil para piezas grandes o prototipos.
• Aplicaciones: Ideal para carcasas de electrodomésticos, envases médicos, bandejas de alimentos.

## Slide 25
La impresión 3D no se considera un proceso de moldeo tradicional, pero sí es una técnica de conformación de polímeros. En lugar de moldear el material dentro de una cavidad, lo construye capa por capa a partir de un modelo digital.
Impresión 3D
Materiales comunes: ABS, ASA, PLA

## Slide 26
Materiales poliméricos – Parte 2
Materiales para Ingeniería - 2025